HXCD-BGLP33-H
   报告编号：BA-GLP33-JX-2026002

检

检检 测 报 告

| 委 托 单 位： | ******公路养护中心 |
| --- | --- |
| 工 程 名 称： | S216线A地至B地养护工程项目 |
| 检 测 项 目： | 交工验收前工程质量检测 （路基工程、路面工程、交通安全设施） |
| 检 测 类 别： | 委托抽样检测 |
| 报 告 日 期： | 2026年03月17日 |

******工程检测有限公司

注 意 事 项

- 本报告无“检验检测报告专用章” 及无骑缝章无效。

- 复制本报告无重新加盖“检验检测报告专用章” 红章无效。

- 报告无批准、复核、试验检测人员和报告编写人员签字无效。

- 本报告涂改增删无效。

- 若对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出。

- 检测完成后，如委托单位超出6个月未领取报告，本单位有权对资料报告进行处理。

- ******工程检测有限公司主要信息如下：

地    址：

邮政编码：545000

电    话：0772-2209399

电子邮箱：gxcdjc@126.com

目 录

1  项目概况	1

2  检测依据	1

3  人员和仪器设备	2

4  检测内容与方法	4

4.1 检测参数、频率要求及检测数量	4

4.2 检测参数及检测方法	5

4.3 外观检查基本要求、检查内容及扣分标准	6

4.4 检测数据统计说明	7

5  检测数据分析	8

6  外观检查	8

7  结论与分析评估	9

8  有关建议	11

9  附件	11

附件1 支挡工程混凝土（回弹）强度检测结果	12

附件2 支挡工程断面尺寸检测结果	14

附件3 沥青混凝土路面面层压实度检测结果	16

附件4沥青混凝土路面车辙检测结果	18

附件5 沥青混凝土路面激光平整度检测结果	21

附件6 沥青混凝土面层抗滑构造深度检测结果	23

附件7 沥青混凝土路面厚度检测结果	25

附件8 沥青混凝土路面横坡检测结果	28

附件9 交通安全标志检测结果	30

附件10 交通安全标线检测结果	33

附件11 波形梁钢护栏检测结果	40

附件12 现场检测工作照片	43

1  项目概况

- 本项目为S216靖西弄通至桃花谷，位于百色市靖西市境内，项目起点位于大道乡北侧，终点位于新甲乡北侧，全长9.678km。全线采用二级公路设计标准，设计速度40km/h，路基宽度12.0m.。

（一）受******公路养护中心的委托，我公司于2026年03月9日起对S216线A地至B地养护工程项目进行交工验收前工程质量检测工作，并于2026年03月9日完成全部的外业检测工作。

（二）本项目建设单位为******公路养护中心，设计单位为广西交科集团有限公司。标段、施工单位及监理单位情况，详见表1。

标段、施工单位及监理单位一览表                  表1

| 标段 | 起讫桩号 | 长度（km） | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | 9.678 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 南宁八桂建设监理有限责任公司 |

2  检测依据

本次检测工作中主要采用下述标准、规范、文件：

（1）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令[2004]第3号）；

（2）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）；

（3）《关于印发公路工程质量鉴定办法广西补充规定的通知》（交基建[2005]25号）；

（4）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）；

（5） 交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知（交办公路〔2018〕136号）；

（6）《公路工程质量检验评定标准  第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；

（7）《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；

（8）《公路沥青混凝土路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

（9）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

（10）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）；
（11）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》（JGJ/T23-2011）；

（12）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）；

（13）《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）；

（14）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；

（15）《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）；

（16）《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2015)；

（17）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）；

（18）S216线A地至B地养护工程项目有关设计文件及变更文件；

（19）本项目的交工验收前工程质量检测合同及检测方案。

3  人员和仪器设备

3.1根据本次验收检测工作量及检测工作要求，我公司成立了检测工作项目组，主要人员及分工表，详见表3-1。

主要检测人员及分工表                      表3-1

| 序号 | 姓 名 | 资格证编号 | 职 称 | 项 目 分 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 工程师 | 项目负责人 |
| 2 |  |  | 工程师 | 路基、路面、外观、交通安全设施检测 |
| 3 |  |  | 工程师 | 交通安全设施检测 |
| 4 |  |  | 助理工程师 | 路基、路面、外观检测 |
| 5 |  |  | 工程师 | 路基、路面、外观检测 |

3.2本次检测所使用的仪器设备，均通过相关计量部门检定/校准，技术指标均符合相关技术标准和规程、规范的要求，主要仪器设备，详见表3-2。

主要仪器设备一览表                        表3-2

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 单位 | 数量 | 量值溯源有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐砂筒一套 | Φ200 | HXCD-1-XC-007-01 | 套 | 1 | 2026年07月16日 |
| 2 | 电子天秤 | JSB30-1 | HXCD-1-XC-013 | 台 | 1 | 2026年07月16日 |
| 3 | 电子秤 | JSB15-05 | HXCD-1-XC-014 | 台 | 1 | 2026年07月16日 |
| 4 | 钢直尺 | 40cm | HXCD-1-JM-019 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 5 | 路面回弹弯沉测定仪 | 5.4米 | HXCD-1-XC-004-01 | 台 | 1 | 2026年07月16日 |
| 6 | 百分表 | 0-10mm | HXCD-1-JM-034-01 | 个 | 1 | 2026年07月16日 |
| 7 | 百分表 | 0-10mm | HXCD-1-JM-034-02 | 个 | 1 | 2026年07月16日 |
| 8 | 多功能钻孔取芯机 | HZ-20A | CD-W-18 | 台 | 1 | 无需检定 |
| 9 | 压力试验机 | YE-2000C | HXCD-1-TL-001 | 台 | 1 | 2026年07月15日 |
| 10 | 水平尺 | —— | HXCD-1-JM-041-03 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 11 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 型 | HXCD-1-JM-029 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 12 | 公路工程质量检测尺 （3米直尺） | JZC-G2型 | HXCD-1-JM-039 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 13 | 游标塞尺 | 0-15mm | HXCD-1-JM-027 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 14 | 激光路面平整度测试仪 | LPS-P | HXCD-1-JM-014 | 台 | 1 | 2026年07月17日 |
| 15 | 路面横断面尺 | HD-I型 | HXCD-1-XC-008-01 | 套 | 1 | 2026年07月16日 |
| 16 | 电子数显深度卡尺 | 0-300mm | HXCD-1-XC-008-02 | 把 | 1 | 2026年07月16日 |
| 17 | 钢卷尺 | 50m | HXCD-1-JM-021 | 把 | 2 | 2026年07月14日 |
| 18 | 自动安平水准仪 | DZS3-1 | HXCD-1-JM-013 | 台 | 1 | 2026年07月14日 |
| 19 | 塔尺 | 5m | HXCD-1-JM-040-01 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 20 | 数显回弹仪 | HT-225B | HXCD-1-JM-003-01 | 台 | 1 | 2026年07月13日 |
| 21 | 碳化深度测量仪 | LR-TH10数字式 | HXCD-1-JM-025-02 | 台 | 1 | 2026年07月14日 |
| 22 | 沥青混合料渗水系数测定仪 | HDSS-Ⅱ | HXCD-1-XC-016 | 台 | 1 | 2026年07月16日 |
| 23 | 标志逆反射测量仪 | RP-R03 | HXCD-1-JM-042 | 台 | 1 | 2026年07月14日 |
| 24 | 数显千分尺 | 0-25mm | HXCD-1-JM-035 | 把 | 1 | 2026年07月17日 |
| 25 | 涂层测厚仪 | LB200B | HXCD-1-JM-044-01 | 台 | 1 | 2026年07月16日 |
| 26 | 两按键数显水平尺 | 0-400mm | HXCD-1-JM-041-01 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 27 | 铅直测定器 | L=4.5m | HXCD-1-JM-024 | 把 | 1 | 2026年07月14日 |
| 28 | 路面标线厚度测定仪 | STT-950 | HXCD-1-JM-015-01 | 台 | 1 | 2026年07月17日 |
| 29 | 标线逆反射测量仪 | RP-R12 | HXCD-1-JM-043 | 台 | 1 | 2026年07月14日 |

4  检测内容与方法

4.1 检测参数、频率要求及检测数量

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、《关于印发公路工程质量鉴定办法广西补充规定的通知》（交基建[2005]25号）及本项目交工验收前工程质量检测方案的相关规定，该项目按标段进行统计，路基工程、路面工程实体质量检测参数和频率要求，详见表4-1。

实体质量检测参数和频率要求                  表4-1

| 单位工程 | 分部工程类别 | 检测参数 | 检测频率要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 支挡工程 | △混凝土强度 | 每支挡为1评定构件，每构件检10个测区 | 支挡工程抽查总数的10%，且每种类型不少于1处，大型挡土墙逐处检查 |
|  |  | △断面尺寸 | 每支挡2处，每处开挖检查1个断面 |  |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | △路面厚度 | 钻芯法，每公里不少于5处，每处不少于1点。 | 主线段每公里连续抽查 |
|  |  | △压实度 | 蜡封法：每公里不少于2处，每处1点。 |  |
|  |  | 路面构造深度 | 每公里不少于1处；每处3点。 | 主线段每公里连续抽查 |
|  |  | 平整度 | 激光平整度仪、每公里连续检测 |  |
|  |  | 横坡 | 水准仪：每公里不少于1处，每处1-2个断面 |  |
|  |  | 车辙 | 丈量法：每公里1处，每处每车道不少于1个断面。 |  |
| 交通安全设施 | 标志 | 立柱竖直度 | 每柱测两个方向 | 大型标志逐个检测，其他标志抽查不少于总数的30%。 |
|  |  | 标志板下缘至路面净空高度 | 取不利点 |  |
|  |  | 标志底板厚度 | 每块测不少于2点 |  |
|  |  | △标志面反光膜等级及逆反射系数 | 每块测不少于2点 |  |
|  | 标线 | △逆反射亮度系数 | 每公里1处100m，每处不少于5点 | 每公里连续抽查 |
|  |  | △标线厚度 | 每公里1处100m，每处不少于5点 |  |
|  | 波形梁钢防护栏 | △波形梁板基底金属厚度 | 每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点 | 设置防护栏的地段，每公里连续抽查 |
|  |  | △波形梁钢护栏立柱壁厚 | 每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点 |  |
|  |  | △波形梁钢护栏横梁中心高度 | 每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点 |  |
|  |  | 镀锌层厚度 | 每公里抽查不少于1处，每处测不少于20点 |  |

注：1. 带“△”为分部工程的关键项目，其余为一般项目。

4.2 检测参数及检测方法

根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的要求及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）的有关规定，本项目按路基、路面工程、交通安全设施交工验收前工程质量检测实施方案及相关标准规范要求，检测参数及方法详见表4-2。

检测参数及检测方法一览表                    表4-2

| 单位工程 | 分部工程类别 | 检测参数 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 支挡工程 | △混凝土强度 | 回弹仪和碳化深度仪进行检测 |  |
|  |  | △断面尺寸 | 断面挖验法，并用钢卷尺测量 | —— |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | △压实度 | 钻芯法，测定芯样的毛体积密度与最大理论密度之比值 | —— |
|  |  | 沥青路面车辙* | 横断面尺法检测 | —— |
|  |  | 平整度* | 激光平整度仪检测 | —— |
|  |  | △厚度 | 钻芯法进行检测并量取试件厚度 | —— |
|  |  | 横坡 | 水准仪法和钢卷尺联合检测 | —— |
|  | 标志 | 立柱竖直度 | 铅直测定器及卷尺检测 | 大型标志逐个检测，其他标志抽查不少于总数的30%。 |
|  |  | 标志板下缘至路面净空高度 | 塔尺及卷尺检测 |  |
|  |  | 标志底板厚度 | 数显千分尺检测 |  |
|  |  | △标志面反光膜等级及逆反射系数 | 逆反射标志测试仪检测 |  |
|  | 标线 | △逆反射亮度系数 | 逆反射系数测定仪法 | 每公里连续抽查 |
|  |  | △标线厚度 | 标线厚度测定仪 |  |
|  | 波形梁钢防护栏 | △波形梁板基底金属厚度 | 数显千分尺检测 | 设置防护栏的地段，每公里连续抽查 |
|  |  | △波形梁钢护栏立柱壁厚 | 数显千分尺检测 |  |
|  |  | △波形梁钢护栏横梁中心高度 | 尺量法 |  |
|  |  | 镀锌层厚度 | 涂层测厚仪法 |  |

4.3 外观检查基本要求、检查内容及扣分标准

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）的相关规定，对工程外观进行全面检查。重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。路基工程、路面工程、交通安全设施交工验收前工程外观检查内容，如表4-3所示。

公路工程质量鉴定外观检查表                    表4-3

| 单位工程 | 分部工程类别 | 检查内容及扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 支挡工程 | 1. 砌体表面平整，砌缝完好、无开裂现象，勾缝平顺、无脱落现象，不符合要求时扣1~3分。 2. 沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣1~3分。 3. 泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1~3分。 4. 混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。 5. 墙身裂缝，局部破损，每处扣3分。 | 按每处累计扣分的平均值扣分 |
| 路面工程 | （沥青）路面面层 | 一、沥青面层 1.面层有修补现象，每处扣1-3分； 2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米的宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分；半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理； 3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每10米长扣1分； 4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要求时，每处扣1-2分。 | 按每公里累计扣分的平均值扣分 |
| 交通安全 设施 | 标志 | 1.金属构件镀锌面无划痕、擦伤等损伤； 2.标志板面无划痕、无明显气泡、颜色均匀。 | 无 |
|  | 标线 | 1.标线线型流畅，曲线圆滑； 2.反光玻璃珠撒布均匀，反光均匀； 3.标线表面无裂缝、起泡现象。 | 无 |
|  | 防护栏 | 1.波形护栏线型顺直，色泽一致； 2.立柱顶无明显塌边、变形、开裂现象。 | 无 |

4.4 检测数据统计说明

S216线A地至B地养护工程项目路基工程共分为1个分部工程，路面工程共分为2个分部工程，交通安全设施共分为3个分部工程，抽查项目统计评定方式说明，详见表4-4和表4-6。

路基工程检测数据统计方式说明                 表4-4

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 统计评定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 支挡工程 | △混凝土（回弹）强度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | △断面尺寸 | 以每个标段作为一个评定单元 |

路面工程检测数据统计方式说明                 表4-5

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 统计评定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | △压实度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | 沥青路面车辙* | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | 平整度* | 以每个公里段作为一个评定单元 |
|  |  | 构造深度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | △厚度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | 横坡 | 以每个标段作为一个评定单元 |

交通安全设施检测数据统计方式说明            表4-6

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 统计评定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通 安全 设施 | 标志 | 立柱竖直度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | 标志板下缘至路面净空高度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | 标志底板厚度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | △标志面反光膜等级及逆反射系数 | 以每个标段作为一个评定单元 |
| 交通 安全 设施 | 标线 | △标线厚度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | △逆反射亮度系数 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  | 波形梁钢防护栏 | △波形梁板基底金属厚度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | △立柱基底金属 壁厚 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | △横梁中心高度 | 以每个标段作为一个评定单元 |
|  |  | 镀锌层厚度 | 以每个标段作为一个评定单元 |

5  检测数据分析

依据相关的标准规范及检测方案要求，对S216线A地至B地养护工程项目的路基工程、路面工程、交通安全设施进行交工质量验收前的检测，抽查项目的检测结果及评定结果汇总详见《附件》中的附件1至附件11。

6  外观检查

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）中“公路工程质量鉴定外观检查内容”进行检查，本次交工验收前工程质量检测对路基工程、路面工程、交通安全设施所属的分部工程外观进行详细检查，并形成记录，详见表6-1。

路基、路面、交通安全设施单位工程外观检查表            表6-1

| 单位工程 | 分部工程 类别 | 外观检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整体描述 | 外观缺陷 |
| 路基工程 | 支挡工程 | 降缝垂直、整齐，上下贯通，泄水孔坡度向外，无阻塞现象，混凝土表面无蜂窝麻面现象。 | 无 |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | 面层无修补现象，表面较平整密实，不泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，搭接处应紧密、平顺，烫缝不枯焦。面层与路缘石及其他构筑物密贴接顺，无积水、漏水现象。 | 无 |
| 交通安全 设施 | 标志 | 1.金属构件镀锌面无划痕、擦伤等损伤； 2.标志板面无划痕、无明显气泡、颜色均匀。 | 无 |
|  | 标线 | 1.标线线型流畅，曲线圆滑； 2.反光玻璃珠撒布均匀，反光均匀； 3.标线表面无裂缝、起泡现象。 | 无 |
|  | 防护栏 | 1.波形护栏线型顺直，色泽一致； 2.立柱顶无明显塌边、变形、开裂现象。 | 无 |

综合外观检查结果，本项目未发现有《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）中提到的严重或特别严重问题。

7  结论与分析评估

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、《关于印发公路工程质量鉴定办法广西补充规定的通知》（交基建[2005]25号）的规定，S216线A地至B地养护工程项目以路基工程、路面工程为单位工程进行统计并计算检测参数合格率，详见表7-1。

路基、路面工程、交通安全设施检测结果汇总表              表7-1

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 检测单位 | 检测数量 | 合格数量 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 支挡工程 | △混凝土（回弹）强度 | 测区 | 50 | 50 | 100 |
|  |  | △断面尺寸 | 断面 | 10 | 10 | 100 |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | △压实度 | 点 | 22 | 22 | 100 |
|  |  | 沥青路面车辙* | 处 | 22 | 22 | 100 |
|  |  | 平整度* | 公里段 | 11 | 11 | 100 |
|  |  | 抗滑构造深度* | 处 | 11 | 11 | 100 |
|  |  | △厚度 | 点 | 50 | 50 | 100 |
|  |  | 横坡 | 断面 | 22 | 19 | 86.4 |
| 交通 安全 设施 | 标志 | 立柱竖直度 | 点 | 40 | 38 | 95.0 |
|  |  | 标志板下缘至路面净空高度 | 点 | 20 | 20 | 100 |
|  |  | 标志底板厚度 | 点 | 40 | 40 | 100 |
|  |  | △标志面反光膜逆 反射系数 | 点 | 40 | 40 | 100 |
|  | 标线 | △逆反射亮度系数 | 点 | 110 | 105 | 95.5 |
|  |  | △标线厚度 | 点 | 110 | 107 | 97.3 |
|  | 波形梁钢防护栏 | △波形梁板基底金属厚度 | 点 | 15 | 15 | 100 |
|  |  | △立柱基底金属壁厚 | 点 | 15 | 15 | 100 |
|  |  | 镀锌层厚度 | 点 | 60 | 55 | 91.7 |
|  |  | △横梁中心高度 | 点 | 15 | 15 | 100 |
|  |  | 立柱埋置深度 | 点 | 15 | 15 | 100 |

单位工程质量鉴定评分表                  表7-2

| 单位工程 | 分部工程 | 抽查项目 | 权值 | 实测得分 | 分部工程评分 | 分部工程权值 | 单位工程评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | 支挡工程 | △混凝土（回弹）强度 | 3 | 100 | 100 | 2 | 100 |
|  |  | △断面尺寸 | 3 | 100 |  |  |  |
| 路面工程 | 沥青路面面层 | △压实度 | 3 | 100 | 98.9 | 1 | 98.9 |
|  |  | 沥青路面车辙* | 1 | 100 |  |  |  |
|  |  | 平整度* | 2 | 100 |  |  |  |
|  |  | 抗滑构造深度* | 2 | 100 |  |  |  |
|  |  | △厚度 | 3 | 100 |  |  |  |
|  |  | 横坡 | 1 | 86.4 |  |  |  |
| 交通安全设施 | 标志 | 立柱竖直度 | 1 | 95.0 | 99.2 | 1 | 99.1 |
|  |  | 标志板净空 | 2 | 100 |  |  |  |
|  |  | 标志板厚度 | 1 | 100 |  |  |  |
|  |  | 标志面反光膜等级及逆射光系数 | 2 | 100 |  |  |  |
|  | 标线 | 反光标线逆反射系数 | 2 | 96.7 | 97.0 | 1 |  |
|  |  | 标线厚度 | 2 | 97.2 |  |  |  |
|  | 防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 2 | 100 | 100 | 2 |  |
|  |  | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 2 | 100 |  |  |  |
|  |  | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 1 | 100 |  |  |  |
|  |  | 立柱埋置深度 | 2 | 100 |  |  |  |

经检测，S216线A地至B地养护工程项目路基、路面、交通安全设施单位工程交工验收前工程质量检测结论如下：

（1）关键项目：支挡工程混凝土（回弹）强度、断面尺寸；沥青混凝土面层路面面层压实、厚度；标志牌标志面反光膜逆反射系数；标线逆反射亮度系数、标线厚度；波形梁钢防护栏波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度。以上共10个带“△”关键项目的合格率均不低于95%，抽查项目的合格率符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的规定要求，评定为合格。

一般项目：其余一般项目的合格率均不低于80%，抽查项目的合格率符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的规定要求，评定为合格。

8  有关建议

建议在交工验收后试运营期间，按照现行《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)的具体要求，加强日常巡检、经常性检查等管养工作，维护路基、路面、交通安全设施的质量。

9  附件

（1）各分部工程的检测结果评定汇总表及检测结果汇总表 （附件1至附件11）；

（2）现场检测工作照片（附件12）。

（本报告正文以下空白）

******工程检测有限公司

2026年03月17日

附件1 支挡工程混凝土（回弹）强度检测结果

附表1  支挡工程混凝土（回弹）强度检测结果评定汇总表

第1页  共1页

| 标段 | 起讫桩号 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 检测数量（测区） | 合格数量（测区） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | 支挡工程 | 混凝土（回弹）强度 | 50 | 50 | 100.0 |
| 备注 | —— |  |  |  |  |  |

附表1-1  支挡工程混凝土（回弹）强度检测结果汇总表

第1页  共1页

| 检测桩号及类型 | 检测 部位 | 测区回弹值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值(MPa) | 平均值 (MPa) | 标准差S(%) | 推定值 (MPa) | 评定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| K105+390～K105+470右侧C20直立式挡土墙 | 墙身 | 25.8 | 24.1 | 21.3 | 27.1 | 23.6 | 24.9 | 22.7 | 22.2 | 24.8 | 25.5 | 20 | 24.2 | 1.78 | 21.3 | 合格 |
| K106+550～K106+757右侧C20直立式挡土墙 | 墙身 | 28.6 | 28.2 | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 24.5 | 22.8 | 26.7 | 27.0 | 25.6 | 20 | 26.0 | 1.72 | 23.2 | 合格 |
| K108+146～K108+570右侧C20直立式挡土墙 | 墙身 | 24.8 | 28.5 | 25.8 | 27.3 | 24.2 | 24.1 | 26.1 | 23.4 | 23.3 | 25.8 | 20 | 25.3 | 1.68 | 22.5 | 合格 |
| K116+500～K116+613左侧C20直立式挡土墙 | 墙身 | 28.5 | 25.8 | 24.5 | 31.2 | 23.7 | 24.9 | 21.9 | 27.3 | 21.9 | 24.8 | 20 | 25.4 | 2.90 | 20.6 | 合格 |
| K120+615～K121+000左侧C20直立式挡土墙 | 墙身 | 24.6 | 29.6 | 25.5 | 28.8 | 24.3 | 29.1 | 26.8 | 24.8 | 27.3 | 25.3 | 20 | 26.6 | 1.99 | 23.3 | 合格 |

复核：黄俊鑫                                                                 统计：廖家能

附件2 支挡工程断面尺寸检测结果

附表2  支挡工程断面尺寸检测结果评定汇总表

第1页  共1页

| 标段 | 起讫桩号 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 检测点数 | 合格点数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | 支挡工程 | 断面尺寸 | 10 | 10 | 100 |
| 备注 | —— |  |  |  |  |  |

附表2-1      支挡工程断面尺寸检测结果汇总表

第1页  共1页

| 序号 | 抽检起讫桩号 | 抽检断面桩号 | 设计值（mm） | 允许偏差（mm） | 实测值（mm） |  |  |  | 检测 总点数 | 合格 总点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K105+390～K105+470 右侧C20直立式挡土墙 | K105+411、K105+435 | 顶宽：500 | ≥设计值 | 511 | 516 | / | / | 2 | 2 |
| 2 | K106+550～K106+757 右侧C20直立式挡土墙 | K106+581、K106+622 | 顶宽：500 | ≥设计值 | 524 | 508 | / | / | 2 | 2 |
| 3 | K108+146～K108+570 右侧C20直立式挡土墙 | K108+178、K108+236 | 顶宽：500 | ≥设计值 | 533 | 514 | / | / | 2 | 2 |
| 4 | K116+500～K116+613 左侧C20直立式挡土墙 | K116+534、K116+579 | 顶宽：500 | ≥设计值 | 506 | 521 | / | / | 2 | 2 |
| 5 | K120+615～K121+000 左侧C20直立式挡土墙 | K120+715、K120+781 | 顶宽：500 | ≥设计值 | 515 | 520 | / | / | 2 | 2 |

复核：黄俊鑫                                                                统计：廖家能

附件3 沥青混凝土路面面层压实度检测结果

附表3   沥青混凝土路面面层压实度检测评定结果汇总表

第1页  共1页

| 标段 | 起讫桩号及结构层次 | 沥青路面面层压实度评定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规定值（%） | 实测 点数 | 平均值（%） | 标准差S(%) | 保证率（%） | ta/ | 代表值K（%） | 合格 点数 | 合格率（%） |  |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 沥青混凝土路面面层 | ≥92.0 | 22 | 94.7 | 0.727 | 90 | 0.282 | 94.5 | 22 | 100.0 | 合格 |
| 备 注 | 根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，压实度规定值为最大理论密度的92%，代表值K大于等于压实度标准值K0，且全部测点大于等于规定值减1个百分点时（≥91%），评定路段的压实度合格率为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3-1   沥青混凝土路面面层压实度检测结果汇总表

第1页  共1页

| 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 距中位置（m） | 检测结果（%） | 检测结论 | 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 距中位置（m） | 检测结果（%） | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K104+425 | 左幅 | 1.2 | 93.5 | 合格 | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K116+912 | 右幅 | 3.1 | 94.7 | 合格 |
|  | K104+717 | 左幅 | 1.6 | 94.7 | 合格 |  | K117+216 | 右幅 | 2.5 | 94.0 | 合格 |
|  | K105+274 | 左幅 | 3.1 | 93.8 | 合格 |  | K117+810 | 右幅 | 2.2 | 95.1 | 合格 |
|  | K105+720 | 左幅 | 1.5 | 95.2 | 合格 |  | K118+320 | 左幅 | 2.5 | 93.9 | 合格 |
|  | K106+310 | 右幅 | 2.2 | 94.1 | 合格 |  | K118+470 | 右幅 | 2.6 | 95.6 | 合格 |
|  | K106+847 | 左幅 | 2.7 | 94.9 | 合格 |  | K119+300 | 左幅 | 2.2 | 94.4 | 合格 |
|  | K107+088 | 右幅 | 2.2 | 93.8 | 合格 |  | K119+900 | 右幅 | 1.5 | 95.3 | 合格 |
|  | K107+810 | 左幅 | 1.4 | 94.2 | 合格 |  | K120+288 | 右幅 | 1.5 | 93.9 | 合格 |
|  | K108+530 | 右幅 | 1.8 | 95.0 | 合格 |  | K120+860 | 左幅 | 2.8 | 95.6 | 合格 |
|  | K108+700 | 左幅 | 1.6 | 95.3 | 合格 |  | K121+320 | 左幅 | 1.6 | 95.0 | 合格 |
|  | K116+552 | 右幅 | 1.9 | 95.5 | 合格 |  | K121+515 | 右幅 | 2.9 | 96.1 | 合格 |

复核：黄俊鑫                                                              统计：廖家能

附件4沥青混凝土路面车辙检测结果

附表4  沥青混凝土路面车辙检测评定结果汇总表

第1页  共1页

| 标段 | 起讫桩号及结构层次 | 沥青路面车辙评定 |  |  |  |  |  | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规定值（mm） | 最大值（mm) | 平均值（mm) | 检测断面（个） | 合格断面（个） | 合格率(%) |  |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 沥青混凝土路面上面层 | ≤10 | 3 | 2 | 22 | 22 | 100 | 合格 |
| 备注 | （1）检测沥青混凝土路面段。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表4-1   青混凝土路面车辙检测结果汇总表

第1页  共1页

| 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 内、外测轮迹带车辙深度D(mm) |  |  | 检测 结论 | 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 内、外测轮迹带车辙深度D(mm) |  |  | 检测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | 最大值 |  |  |  |  | D1 | D2 | 最大值 |  |
| K104+302 ～ K105+000 | K104+625 | 左幅 | 1 | 2 | 2 | 合格 | K117+000 ～ K118+000 | K117+525 | 左幅 | 0 | 1 | 1 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 1 | 1 | 1 | 合格 |  |  | 右幅 | 0 | 2 | 2 | 合格 |
| K105+000 ～ K106+000 | K105+336 | 左幅 | 0 | 3 | 3 | 合格 | K118+000 ～ K119+000 | K118+700 | 左幅 | 0 | 2 | 2 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 1 | 2 | 2 | 合格 |  |  | 右幅 | 2 | 1 | 2 | 合格 |
| K106+000 ～ K107+000 | K106+750 | 左幅 | 3 | 2 | 3 | 合格 | K119+000 ～ K120+000 | K119+214 | 左幅 | 1 | 2 | 2 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 1 | 1 | 1 | 合格 |  |  | 右幅 | 0 | 3 | 3 | 合格 |
| K107+000 ～ K108+000 | K107+290 | 左幅 | 0 | 2 | 2 | 合格 | K120+000 ～ K121+000 | K120+210 | 左幅 | 1 | 1 | 1 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 1 | 3 | 3 | 合格 |  |  | 右幅 | 1 | 0 | 1 | 合格 |
| K108+000 ～ K108+780 | K108+715 | 左幅 | 1 | 1 | 1 | 合格 | K121+000 ～ K121+700 | K121+424 | 左幅 | 1 | 3 | 3 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 1 | 2 | 2 | 合格 |  |  | 右幅 | 0 | 1 | 1 | 合格 |
| K116+500 ～ K117+000 | K106+710 | 左幅 | 0 | 0 | 0 | 合格 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右幅 | 1 | 2 | 2 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |

复核：黄俊鑫                                                                统计：廖家能

附件5 沥青混凝土路面激光平整度检测结果

附表5  沥青混凝土路面激光平整度检测评定结果汇总表

第1页  共1页

| 标段 | 起讫桩号及结构层次 | 沥青路面激光平整度评定 |  |  |  |  | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规定值 IRI（m/km) | 平均值（mm） | 检测单元数 （公里段） | 合格单元数 （公里段） | 检测单元 合格率(%) |  |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 沥青混凝土路面面层 | ≤4.2 | 2.84 | 11 | 11 | 100.0 | 合格 |
| 备注 | （1）以每个公里段为一个评定单元。 （2）以标段内合格评定单元数与总的评定单元数比值为该标段沥青路面平整度的合格率。 |  |  |  |  |  |  |

附表5-1   沥青混凝土路面面层平整度检测结果汇总表

第1页  共1页

| 序号 | 起讫桩号 | 检测长度（m） | 幅位 | 检测结果（IRI）（m/km) |  |  | 检测单元数 | 合格单元数 | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |  |
| 1 | K104+302～K105+000 | 698 | 全幅 | 4.18 | 1.20 | 2.80 | 12 | 12 | 100 |
| 2 | K105+000～K106+000 | 1000 | 全幅 | 3.52 | 1.42 | 2.58 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | K106+000～K107+000 | 1000 | 全幅 | 4.09 | 1.72 | 3.03 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | K107+000～K108+000 | 1000 | 全幅 | 2.84 | 1.07 | 2.38 | 20 | 20 | 100 |
| 5 | K108+000～K108+780 | 780 | 全幅 | 4.11 | 1.50 | 2.35 | 14 | 14 | 100 |
| 6 | K116+500～K117+000 | 500 | 全幅 | 3.56 | 1.03 | 2.93 | 10 | 9 | 90.0 |
| 7 | K117+000～K118+000 | 1000 | 全幅 | 3.24 | 1.22 | 2.78 | 20 | 19 | 95.0 |
| 8 | K118+000～K119+000 | 1000 | 全幅 | 4.16 | 1.06 | 2.71 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | K119+000～K120+000 | 1000 | 全幅 | 3.77 | 1.01 | 2.64 | 20 | 20 | 100 |
| 10 | K120+000～K121+000 | 1000 | 全幅 | 2.84 | 1.79 | 2.32 | 20 | 20 | 100 |
| 11 | K121+000～K121+700 | 700 | 全幅 | 4.01 | 1.84 | 2.98 | 14 | 14 | 100 |

复核：黄俊鑫                                                                  统计：廖家能

附件6 沥青混凝土面层抗滑构造深度检测结果

附表6   沥青混凝土面层抗滑构造深度检测结果评定汇总表

第1页  共1页

| 合同段 | 起讫桩号及结构层次 | 规定值(mm) | 平均值(mm) | 标准差S(mm) | 变异系数（%） | 检测数量（处） | 合格数量（处） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 沥青混凝土路面面层 | ≥0.55 | 0.70 | 0.071 | 1.01 | 11 | 11 | 100 |
| 备注 | （1）检测沥青混凝土路面段。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表6-1   沥青混凝土面层抗滑构造深度检测结果汇总表

第1页  共1页

| 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 路面表面构造深度TD(mm) |  |  |  | 检测 结论 | 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 路面表面构造深度TD(mm) |  |  |  | 检测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左测点 | 中测点 | 右测点 | 平均值 |  |  |  |  | 左测点 | 中测点 | 右测点 | 平均值 |  |
| K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K104+515 | 左幅 | 0.63 | 0.69 | 0.55 | 0.62 | 合格 | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K117+250 | 左幅 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 合格 |
|  | K105+815 | 左幅 | 0.72 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 合格 |  | K118+620 | 右幅 | 0.72 | 0.90 | 0.74 | 0.79 | 合格 |
|  | K106+256 | 右幅 | 0.55 | 0.69 | 0.72 | 0.65 | 合格 |  | K119+408 | 左幅 | 0.77 | 0.69 | 0.76 | 0.74 | 合格 |
|  | K107+555 | 右幅 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 合格 |  | K120+744 | 左幅 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 合格 |
|  | K108+369 | 左幅 | 0.58 | 0.47 | 0.69 | 0.58 | 合格 |  | K121+450 | 右幅 | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 合格 |
|  | K116+750 | 左幅 | 0.72 | 0.84 | 0.55 | 0.70 | 合格 |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核：黄俊鑫                                                                          统计：廖家能

附件7 沥青混凝土路面厚度检测结果

附表7  沥青混凝土路面厚度检测评定结果汇总表

| 标段 | 起讫桩号及结构层次 | 沥青路面厚度评定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 (mm) | 合格值(mm) | 平均值 (mm) | 标准差S(mm) | 保证率ta/ | 代表值XL (mm) | 检测 点数 | 合格 点数 | 合格率 （%） |  |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 沥青混凝土路面面层 | 50 | -15%H | 57 | 5.935 | 0.177 | 56 | 50 | 50 | 100 | 合格 |
| 备 注 | （1）H为沥青层设计总厚度，代表值为-8%H（-0.08*100=-8mm），合格值为-15%H（-0.15*100=-15mm）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7-1  沥青混凝土路面厚度检测结果汇总表

第1页  共2页

| 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 距中位置（m） | 设计值 (mm) | 检测结果（mm） | 检测 结论 | 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 距中位置（m） | 设计值 (mm) | 检测结果（mm） | 检测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K104+425 | 左幅 | 1.2 | 50 | 55 | 合格 | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K107+444 | 右幅 | 2.3 | 50 | 53 | 合格 |
|  | K104+625 | 右幅 | 2.4 | 50 | 61 | 合格 |  | K107+628 | 右幅 | 1.5 | 50 | 57 | 合格 |
|  | K104+717 | 左幅 | 1.6 | 50 | 58 | 合格 |  | K107+810 | 左幅 | 1.4 | 50 | 49 | 合格 |
|  | K105+056 | 右幅 | 2.3 | 50 | 51 | 合格 |  | K108+115 | 右幅 | 2.9 | 50 | 52 | 合格 |
|  | K105+274 | 左幅 | 3.1 | 50 | 52 | 合格 |  | K108+320 | 左幅 | 2.0 | 50 | 55 | 合格 |
|  | K105+488 | 右幅 | 2.6 | 50 | 59 | 合格 |  | K108+530 | 右幅 | 1.8 | 50 | 62 | 合格 |
|  | K105+720 | 左幅 | 1.5 | 50 | 63 | 合格 |  | K108+700 | 左幅 | 1.6 | 50 | 58 | 合格 |
|  | K105+860 | 右幅 | 1.9 | 50 | 66 | 合格 |  | K116+552 | 右幅 | 1.9 | 50 | 64 | 合格 |
|  | K106+111 | 左幅 | 2.4 | 50 | 58 | 合格 |  | K116+780 | 左幅 | 2.5 | 50 | 69 | 合格 |
|  | K106+310 | 右幅 | 2.2 | 50 | 62 | 合格 |  | K116+912 | 右幅 | 3.1 | 50 | 63 | 合格 |
|  | K106+570 | 左幅 | 2.0 | 50 | 50 | 合格 |  | K117+050 | 左幅 | 2.2 | 50 | 52 | 合格 |
|  | K106+688 | 右幅 | 1.8 | 50 | 63 | 合格 |  | K117+216 | 右幅 | 2.5 | 50 | 60 | 合格 |
|  | K106+847 | 左幅 | 2.7 | 50 | 67 | 合格 |  | K117+506 | 左幅 | 1.7 | 50 | 55 | 合格 |
|  | K107+088 | 右幅 | 2.2 | 50 | 59 | 合格 |  | K117+810 | 右幅 | 2.2 | 50 | 58 | 合格 |
|  | K107+297 | 左幅 | 2.6 | 50 | 55 | 合格 |  | K117+926 | 左幅 | 1.8 | 50 | 51 | 合格 |

复核：黄俊鑫                                                                统计：廖家能

附表7-1  沥青混凝土路面厚度检测结果汇总表

第2页  共2页

| 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 距中位置（m） | 设计值 (mm) | 检测结果（mm） | 检测 结论 | 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 距中位置（m） | 设计值 (mm) | 检测结果（mm） | 检测 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K118+112 | 右幅 | 1.2 | 50 | 55 | 合格 | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 | K119+900 | 右幅 | 1.5 | 50 | 51 | 合格 |
|  | K118+320 | 左幅 | 2.5 | 50 | 59 | 合格 |  | K120+052 | 左幅 | 2.0 | 50 | 62 | 合格 |
|  | K118+470 | 右幅 | 2.6 | 50 | 48 | 合格 |  | K120+288 | 右幅 | 1.5 | 50 | 64 | 合格 |
|  | K118+542 | 左幅 | 1.5 | 50 | 68 | 合格 |  | K120+477 | 左幅 | 1.7 | 50 | 53 | 合格 |
|  | K118+700 | 右幅 | 1.8 | 50 | 55 | 合格 |  | K120+612 | 右幅 | 2.4 | 50 | 66 | 合格 |
|  | K118+910 | 左幅 | 1.1 | 50 | 51 | 合格 |  | K120+860 | 左幅 | 2.8 | 50 | 50 | 合格 |
|  | K119+100 | 右幅 | 3.0 | 50 | 68 | 合格 |  | K121+113 | 右幅 | 2.0 | 50 | 67 | 合格 |
|  | K119+300 | 左幅 | 2.2 | 50 | 49 | 合格 |  | K121+320 | 左幅 | 1.6 | 50 | 61 | 合格 |
|  | K119+500 | 右幅 | 1.6 | 50 | 53 | 合格 |  | K121+515 | 右幅 | 2.9 | 50 | 52 | 合格 |
|  | K119+700 | 左幅 | 2.3 | 50 | 50 | 合格 |  | K121+688 | 左幅 | 1.3 | 50 | 58 | 合格 |

复核：黄俊鑫                                                                 统计：廖家能

附件8 沥青混凝土路面横坡检测结果

附表8   沥青混凝土路面横坡检测评定结果汇总表

第1页  共1页

| 标段 | 起讫桩号及结构层次 | 沥青路面横坡评定 |  |  |  | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 允许偏差(%) | 检测断面（个） | 合格断面（个） | 合格率(%) |  |
| —— | K104+302～K108+780、K116+500～K121+700 沥青混凝土路面面层 | ±0.5 | 22 | 19 | 86.4 | 合格 |
| 备 注 | - 检测主线沥青混凝土路面段。 |  |  |  |  |  |

附表8-1  沥青混凝土路面横坡检测结果汇总表

第1页  共1页

| 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 横坡(%) |  |  |  | 起讫桩号 | 检测桩号 | 幅位 | 横坡(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测值 | 设计值 | 偏差值 | 检测结论 |  |  |  | 实测值 | 设计值 | 偏差值 | 检测结论 |
| K104+302 ～ K105+000 | K104+420 | 左幅 | 2.25 | 2 | 0.25 | 合格 | K117+000 ～ K118+000 | K117+355 | 左幅 | 2.06 | 2 | 0.06 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 1.63 | 2 | -0.37 | 合格 |  |  | 右幅 | 2.12 | 2 | 0.12 | 合格 |
| K105+000 ～ K106+000 | K105+592 | 左幅 | 1.79 | 2 | -0.21 | 合格 | K118+000 ～ K119+000 | K118+492 | 左幅 | 3.62 | 4 | -0.38 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 1.96 | 2 | -0.04 | 合格 |  |  | 右幅 | 3.15 | 4 | -0.85 | 不合格 |
| K106+000 ～ K107+000 | K106+426 | 左幅 | 1.25 | 2 | -0.75 | 不合格 | K119+000 ～ K120+000 | K119+910 | 左幅 | 2.45 | 2 | 0.45 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 2.2 | 2 | 0.2 | 合格 |  |  | 右幅 | 2.2 | 2 | 0.2 | 合格 |
| K107+000 ～ K108+000 | K107+810 | 左幅 | 2.16 | 2 | 0.16 | 合格 | K120+000 ～ K121+000 | K120+620 | 左幅 | 1.59 | 2 | -0.41 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 2.12 | 2 | 0.12 | 合格 |  |  | 右幅 | 2.34 | 2 | 0.34 | 合格 |
| K108+000 ～ K108+780 | K108+525 | 左幅 | 3.2 | 3 | 0.2 | 合格 | K121+000 ～ K121+700 | K121+347 | 左幅 | 1.67 | 2 | -0.33 | 合格 |
|  |  | 右幅 | 2.36 | 3 | -0.64 | 不合格 |  |  | 右幅 | 2.31 | 2 | 0.31 | 合格 |
| K116+500 ～ K117+000 | K106+800 | 左幅 | 2.68 | 3 | -0.32 | 合格 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右幅 | 3.13 | 3 | 0.13 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |

复核：黄俊鑫                                                                 统计：廖家能

附件9 交通安全标志检测结果

附表9  交通安全标志检测结果评定汇总表

第1页  共1页

| 合同段 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 设计值 | 规定值或允许偏差 | 检测数量（点） | 合格数量（点） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | 标志 | 立柱竖直度 | — | 3 （mm/m） | 40 | 38 | 95.0 |
|  |  | 标志板下缘至路面净空高度 | 单 柱：2000 mm 单悬臂：≥5500 mm | 2000 （+100，0） | 20 | 20 | 100 |
|  |  | 标志底板厚度 | 警告、禁令3 mm 指路、地名3 mm | 3 （±0.15、±0.17、 ±0.18），满足相关要求 | 40 | 40 | 100 |
|  |  | △标志面反光膜等级及逆反射系数 | Ⅳ类，白色：≥360 蓝色：≥20 黄色：≥270 红色：≥65 （cd.1x-1.m-2） | 反光膜等级满足设计要求；逆反射系数值不低于《道路交通反光膜》（GB/T 18833）的规定 | 40 | 40 | 100 |
| 备 注 |  | — |  |  |  |  |  |

附表9-1  交通安全标志检测结果汇总表

第1页  共2页

| 合同段 | 检测桩号及部位 | 标志类型 | 支撑形式 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 立柱竖直度（mm/m） |  | 标志板下缘至路面净空高度（mm） | 标志底板厚度（mm） |  | 标志面反光膜等级及逆反射系数（cd.1x-1.m-2） |  |
| —— | K104+305左侧 | 限速标志 | 单悬臂 | 1 | 3 | 5518 | 3.083 | 3.074 | 386.5 | 399.2 |
|  | K104+315右侧 | 村庄标志 | 单悬臂 | 3 | 3 | 5569 | 3.020 | 2.935 | 294.8 | 305.4 |
|  | K104+510右侧 | 人行横道标志 | 单悬臂 | 2 | 1 | 5545 | 2.908 | 3.117 | 301.2 | 295.3 |
|  | K104+650左侧 | 地名标志 | 单 柱 | 1 | 1 | 2054 | 3.010 | 3.080 | 37.4 | 38.4 |
|  | K105+730右侧 | 转弯标志 | 单悬臂 | 3 | 5 | 5538 | 2.979 | 3.016 | 302.8 | 288.5 |
|  | K105+880右侧 | 交叉路口标志 | 单悬臂 | 1 | 2 | 5575 | 2.956 | 2.954 | 289.4 | 306.6 |
|  | K106+700右侧 | 限速标志 | 单 柱 | 1 | 1 | 2033 | 3.103 | 2.987 | 415.5 | 402.3 |
| 53 | K106+860左侧 | 人行横道标志 | 单 柱 | 3 | 2 | 2091 | 2.996 | 2.984 | 62.3 | 59.1 |
|  | K106+995右侧 | 限速标志 | 单悬臂 | 1 | 2 | 5550 | 3.029 | 3.093 | 422.0 | 411.7 |
|  | K107+890左侧 | 交叉路口标志 | 单悬臂 | 1 | 3 | 5518 | 3.043 | 3.056 | 306.2 | 315.0 |
| 设计值 |  |  |  | — |  | 单柱：2000mm 单悬臂：≥5500mm | 警告、禁令3mm 指路、地名3mm |  | Ⅳ类，白色：≥360 蓝色：≥30 黄色：≥270 绿色：≥50 |  |
| 规定值或允许偏差 |  |  |  | 3 |  | 2000（+100，0） | 3（±0.15；±0.17；±0.18）（满足相关要求） |  | 满足设计要求 |  |

复核：黄俊鑫                                                                统计：张  容

附表9-1  交通安全标志检测结果汇总表

第2页  共2页

| 合同段 | 检测桩号及部位 | 标志类型 | 支撑形式 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 立柱竖直度（mm/m） |  | 标志板下缘至路面净空高度（mm） | 标志底板厚度（mm） |  | 标志面反光膜等级及逆反射系数（cd.1x-1.m-2） |  |
| —— | K108+360右侧 | 村庄标志 | 单悬臂 | 3 | 4 | 5524 | 2.973 | 3.071 | 305.1 | 315.2 |
|  | K108+600左侧 | 交叉路口标志 | 单悬臂 | 3 | 3 | 5511 | 3.029 | 3.035 | 301.5 | 322.4 |
|  | K108+700左侧 | 地名标志 | 单悬臂 | 3 | 3 | 5528 | 2.971 | 3.055 | 41.2 | 39.8 |
|  | K117+003左侧 | 限速标志 | 单悬臂 | 2 | 1 | 5561 | 2.994 | 3.055 | 392.1 | 394.5 |
|  | K118+440右侧 | 弯道标志 | 单悬臂 | 2 | 2 | 5509 | 3.076 | 3.109 | 306.9 | 291.6 |
|  | K119+680右侧 | 交叉路口标志 | 单悬臂 | 3 | 2 | 5584 | 3.097 | 2.935 | 39.5 | 41.2 |
|  | K119+850左侧 | 交叉路口标志 | 单悬臂 | 1 | 3 | 5533 | 2.901 | 2.971 | 295.2 | 305.2 |
| 53 | K120+650左侧 | 交叉路口标志 | 单悬臂 | 2 | 3 | 5528 | 3.023 | 2.903 | 281.5 | 288.7 |
|  | K120+380左侧 | 交叉路口标志 | 单悬臂 | 1 | 1 | 5530 | 2.997 | 3.072 | 300.6 | 313.2 |
|  | K120+850右侧 | 转弯标志 | 单悬臂 | 2 | 3 | 5561 | 2.948 | 3.080 | 311.8 | 294.8 |
| 设计值 |  |  |  | — |  | 单柱：2000mm 单悬臂：≥5500mm | 警告、禁令3mm 指路、地名3mm |  | Ⅳ类，白色：≥360 蓝色：≥30 黄色：≥270 绿色：≥50 |  |
| 规定值或允许偏差 |  |  |  | 3 |  | 2000（+100，0） | 3（±0.15；±0.17；±0.18）（满足相关要求） |  | 满足设计要求 |  |

复核：黄俊鑫                                                                统计：张  容

附件10 交通安全标线检测结果

附表10  交通安全标线检测结果评定汇总表

第1页  共1页

| 合同段 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 设计值 | 规定值或允许偏差 | 检测数量（点） | 合格数量（点） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | 标线 | △逆反射亮度系数 | — | 黄色≥80，白色≥200（mcd•m-2•1x-1） | 110 | 105 | 95.5 |
|  |  | △标线厚度 | 2.0 | 设计文件：0，+0.5（mm） | 110 | 107 | 97.3 |
| 备注 |  | — |  |  |  |  |  |

附表10-1  交通标线检测结果汇总表

第1页  共6页

| 合同段 | 检测桩号 | 标线类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 逆反射亮度系数 （mcd•m-2•1x-1） |  | 标线厚度（mm） |  | 标线宽度（mm） |  | 标线纵向间距（mm） | 标线横向偏位（mm） |
|  |  |  | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 | 中心黄色虚线 | 白色边缘实线 | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 |  |  |
| —— | K104+500～K104+600 | 水溶型反光标线 | 110.4 | 258.5 | 2.32 | 2.01 | — | — | — | — |
|  |  |  | 106.3 | 267.8 | 2.24 | 2.29 | — | — | — | — |
|  |  |  | 116.2 | 238.0 | 2.23 | 2.39 | — | — | — | — |
|  |  |  | 71.6 | 249.2 | 2.00 | 2.39 | — | — | — | — |
|  |  |  | 97.3 | 272.5 | 2.01 | 2.42 | — | — | — | — |
|  | K105+350～K105+450 | 水溶型反光标线 | 114.9 | 273.1 | 2.34 | 2.43 | — | — | — | — |
|  |  |  | 121.0 | 243.9 | 2.45 | 2.11 | — | — | — | — |
|  |  |  | 128.4 | 213.8 | 2.28 | 2.39 | — | — | — | — |
|  |  |  | 69.2 | 215.7 | 2.28 | 2.13 | — | — | — | — |
|  |  |  | 115.1 | 252.2 | 2.14 | 2.40 | — | — | — | — |
| 设计值 |  |  | — |  | 设计文件：2.0 |  | — |  | — | — |
| 规定值或允许偏差 |  |  | 黄色≥80，白色≥200 |  | 设计文件：0，+0.5 |  | — |  | — | — |

复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容

附表10-1   交通标线检测结果汇总表

第2页  共6页

| 合同段 | 检测桩号 | 标线类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 逆反射亮度系数 （mcd•m-2•1x-1） |  | 标线厚度（mm） |  | 标线宽度（mm） |  | 标线纵向间距（mm） | 标线横向偏位（mm） |
|  |  |  | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 | 中心黄色虚线 | 白色边缘实线 | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 |  |  |
| —— | K106+700～K106+800 | 水溶型反光标线 | 104.5 | 267.8 | 2.00 | 2.35 | — | — | — | — |
|  |  |  | 113.6 | 261.4 | 2.43 | 2.01 | — | — | — | — |
|  |  |  | 125.3 | 237.8 | 2.17 | 2.13 | — | — | — | — |
|  |  |  | 99.5 | 252.1 | 2.05 | 2.00 | — | — | — | — |
|  |  |  | 106.0 | 237.2 | 2.43 | 2.22 | — | — | — | — |
|  | K107+100～K107+200 | 水溶型反光标线 | 103.2 | 224.2 | 2.18 | 2.42 | — | — | — | — |
|  |  |  | 111.0 | 257.6 | 2.38 | 2.33 | — | — | — | — |
|  |  |  | 68.9 | 226.8 | 2.09 | 2.09 | — | — | — | — |
|  |  |  | 104.0 | 285.8 | 1.62 | 2.37 | — | — | — | — |
|  |  |  | 125.5 | 268.3 | 2.35 | 2.18 | — | — | — | — |
| 设计值 |  |  | — |  | 设计文件：2.0 |  | — |  | — | — |
| 规定值或允许偏差 |  |  | 黄色≥80，白色≥200 |  | 设计文件：0，+0.5 |  | — |  | — | — |

复核：黄俊鑫                                                               统计：韦顺赢

附表10-1   交通标线检测结果汇总表

第3页  共6页

| 合同段 | 检测桩号 | 标线类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 逆反射亮度系数 （mcd•m-2•1x-1） |  | 标线厚度（mm） |  | 标线宽度（mm） |  | 标线纵向间距（mm） | 标线横向偏位（mm） |
|  |  |  | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 | 中心黄色虚线 | 白色边缘实线 | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 |  |  |
| —— | K108+450～K108+550 | 水溶型反光标线 | 104.7 | 230.3 | 2.04 | 2.40 | — | — | — | — |
|  |  |  | 92.8 | 230.4 | 2.24 | 2.03 | — | — | — | — |
|  |  |  | 108.9 | 264.7 | 2.24 | 2.39 | — | — | — | — |
|  |  |  | 77.2 | 225.2 | 1.68 | 2.00 | — | — | — | — |
|  |  |  | 123.7 | 244.8 | 2.23 | 2.06 | — | — | — | — |
|  | K116+700～K116+800 | 水溶型反光标线 | 109.8 | 263.3 | 2.18 | 2.36 | — | — | — | — |
|  |  |  | 103.9 | 255.3 | 2.16 | 2.19 | — | — | — | — |
|  |  |  | 98.6 | 277.8 | 2.27 | 2.13 | — | — | — | — |
|  |  |  | 97.6 | 224.6 | 2.16 | 2.12 | — | — | — | — |
|  |  |  | 100.3 | 272.8 | 2.07 | 2.30 | — | — | — | — |
| 设计值 |  |  | — |  | 设计文件：2.0 |  | — |  | — | — |
| 规定值或允许偏差 |  |  | 黄色≥80，白色≥200 |  | 设计文件：0，+0.5 |  | — |  | — | — |

复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容

附表10-1   交通标线检测结果汇总表

第4页  共6页

| 合同段 | 检测桩号 | 标线类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 逆反射亮度系数 （mcd•m-2•1x-1） |  | 标线厚度（mm） |  | 标线宽度（mm） |  | 标线纵向间距（mm） | 标线横向偏位（mm） |
|  |  |  | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 | 中心黄色虚线 | 白色边缘实线 | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 |  |  |
| —— | K117+300～K117+400 | 水溶型反光标线 | 103.6 | 223.5 | 2.12 | 2.33 | — | — | — | — |
|  |  |  | 93.8 | 243.2 | 2.29 | 2.42 | — | — | — | — |
|  |  |  | 125.6 | 281.5 | 2.39 | 2.21 | — | — | — | — |
|  |  |  | 102.2 | 260.6 | 2.34 | 2.25 | — | — | — | — |
|  |  |  | 115.9 | 249.8 | 2.22 | 2.38 | — | — | — | — |
|  | K118+800～K118+900 | 水溶型反光标线 | 115.9 | 220.5 | 2.44 | 2.42 | — | — | — | — |
|  |  |  | 110.9 | 241.3 | 2.30 | 2.39 | — | — | — | — |
|  |  |  | 108.7 | 232.3 | 2.08 | 2.04 | — | — | — | — |
|  |  |  | 127.4 | 244.4 | 2.31 | 2.19 | — | — | — | — |
|  |  |  | 122.4 | 216.5 | 2.08 | 2.05 | — | — | — | — |
| 设计值 |  |  | — |  | 设计文件：2.0 |  | — |  | — | — |
| 规定值或允许偏差 |  |  | 黄色≥80，白色≥200 |  | 设计文件：0，+0.5 |  | — |  | — | — |

复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容

附表10-1   交通标线检测结果汇总表

第5页  共6页

| 合同段 | 检测桩号 | 标线类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 逆反射亮度系数 （mcd•m-2•1x-1） |  | 标线厚度（mm） |  | 标线宽度（mm） |  | 标线纵向间距（mm） | 标线横向偏位（mm） |
|  |  |  | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 | 中心黄色虚线 | 白色边缘实线 | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 |  |  |
| —— | K119+400～K119+500 | 水溶型反光标线 | 94.5 | 226.4 | 2.27 | 2.34 | — | — | — | — |
|  |  |  | 126.9 | 237.6 | 2.37 | 2.32 | — | — | — | — |
|  |  |  | 111.3 | 235.1 | 2.20 | 2.44 | — | — | — | — |
|  |  |  | 120.3 | 212.9 | 2.41 | 2.32 | — | — | — | — |
|  |  |  | 97.7 | 281.0 | 2.45 | 2.27 | — | — | — | — |
|  | K120+150～K120+250 | 水溶型反光标线 | 97.1 | 278.1 | 2.38 | 2.19 | — | — | — | — |
|  |  |  | 75.6 | 269.2 | 1.75 | 2.08 | — | — | — | — |
|  |  |  | 118.2 | 263.1 | 2.11 | 2.06 | — | — | — | — |
|  |  |  | 125.5 | 241.1 | 2.30 | 2.35 | — | — | — | — |
|  |  |  | 94.5 | 255.1 | 2.30 | 2.42 | — | — | — | — |
| 设计值 |  |  | — |  | 设计文件：2.0 |  | — |  | — | — |
| 规定值或允许偏差 |  |  | 黄色≥80，白色≥200 |  | 设计文件：0，+0.5 |  | — |  | — | — |

复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容

附表10-1   交通标线检测结果汇总表

第6页  共6页

| 合同段 | 检测桩号 | 标线类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 逆反射亮度系数 （mcd•m-2•1x-1） |  | 标线厚度（mm） |  | 标线宽度（mm） |  | 标线纵向间距（mm） | 标线横向偏位（mm） |
|  |  |  | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 | 中心黄色虚线 | 白色边缘实线 | 中心黄色虚线 | 边缘白色实线 |  |  |
| —— | K121+100～K121+200 | 水溶型反光标线 | 129.8 | 223.1 | 2.04 | 2.11 | — | — | — | — |
|  |  |  | 101.1 | 268.3 | 2.05 | 2.02 | — | — | — | — |
|  |  |  | 123.5 | 266.8 | 2.35 | 2.10 | — | — | — | — |
|  |  |  | 129.2 | 282.9 | 2.43 | 2.00 | — | — | — | — |
|  |  |  | 96.3 | 283.1 | 2.19 | 2.04 | — | — | — | — |
| 设计值 |  |  | — |  | 设计文件：2.0 |  | — |  | — | — |
| 规定值或允许偏差 |  |  | 黄色≥80，白色≥200 |  | 设计文件：0，+0.5 |  | — |  | — | — |

复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容

附件11 波形梁钢护栏检测结果

附表11   波形梁钢护栏检测结果评定汇总表

第1页  共1页

| 合同段 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 设计值 | 规定值或允许偏差 | 检测数量（点） | 合格数量（点） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | 防护栏 | △波形梁板基底金属厚度 | 4 （mm） | +0.18，-0.05 | 15 | 15 | 100 |
|  |  | △立柱基底金属壁厚 | 4.5 （mm） | +不限定，-0.25 | 15 | 15 | 100 |
|  |  | 镀锌层厚度 | ≥84（μm） | 符合GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》标准 | 60 | 55 | 91.7 |
|  |  | △横梁中心高度 | 697（mm） | ±20 | 15 | 15 | 100 |
|  |  | 立柱埋置深度 | 埋入式：1650（mm） 混凝土基础：400（mm） | 不小于设计要求 | 15 | 15 | 100 |
| 备注 |  | — |  |  |  |  |  |

附表11-1   波形梁钢护栏检测结果汇总表

第1页  共2页

| 合同段 | 检测桩号及部位 | 护栏类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 波形梁板基底金属厚度（mm） | 立柱基底金属壁厚（mm） | 横梁中心高度（mm） | 立柱埋置深度（mm） | 镀锌层厚度（μm） |  |  |  |
| —— | K117+424～K118+000 左侧 | 三波形梁钢护栏 | 4.004 | 4.520 | 682 | 1652 | 95.8 | 106.0 | 114.4 | 108.1 |
|  |  |  | 4.153 | 4.604 | 688 | 1655 | 100.9 | 117.1 | 115.3 | 98.9 |
|  |  |  | 4.108 | 4.654 | 698 | 1668 | 77.2 | 110.7 | 118.7 | 104.8 |
|  |  |  | 4.060 | 4.582 | 710 | 1650 | 108.0 | 118.7 | 103.0 | 110.6 |
|  |  |  | 4.149 | 4.536 | 683 | 1654 | 98.0 | 108.9 | 97.7 | 105.8 |
|  | K118+322～K118+510 左侧 | 三波形梁钢护栏 | 4.162 | 4.570 | 717 | 1664 | 97.5 | 97.0 | 68.2 | 93.5 |
|  |  |  | 4.142 | 4.537 | 706 | 1661 | 104.0 | 116.9 | 105.7 | 94.6 |
|  |  |  | 4.138 | 4.540 | 708 | 1659 | 110.1 | 115.1 | 108.6 | 98.2 |
|  |  |  | 4.128 | 4.661 | 683 | 1660 | 98.0 | 66.2 | 115.8 | 94.5 |
|  |  |  | 4.146 | 4.578 | 712 | 1668 | 106.2 | 110.3 | 100.6 | 107.3 |
| 设计值 |  |  | 4.0 | 4.5 | 697 | 埋入式：1650（mm） | 符合GB/T 18228-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》相关标准 |  |  |  |
| 规定值或允许偏差 |  |  | +0.18，-0.05 | +不限定，-0.25 | ±20 | 不小于设计要求 | ≥84 |  |  |  |

复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容

附表11-1   波形梁钢护栏检测结果汇总表

第2页  共2页

| 合同段 | 检测桩号及部位 | 护栏类型 | 检测项目实测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 波形梁板基底金属厚度（mm） | 立柱基底金属壁厚（mm） | 横梁中心高度（mm） | 立柱埋置深度（mm） | 镀锌层厚度（μm） |  |  |  |
| —— | K120+544～K120+678 右侧 | 三波形梁钢护栏 | 4.057 | 4.543 | 710 | 411 | 72.5 | 96.9 | 102.5 | 115.9 |
|  |  |  | 4.006 | 4.545 | 678 | 405 | 97.3 | 109.2 | 97.0 | 113.9 |
|  |  |  | 4.073 | 4.529 | 701 | 402 | 119.2 | 107.2 | 93.1 | 116.4 |
|  |  |  | 4.154 | 4.510 | 712 | 408 | 100.8 | 113.6 | 81.6 | 113.8 |
|  |  |  | 4.039 | 4.560 | 699 | 405 | 103.6 | 98.8 | 96.6 | 114.3 |
| 设计值 |  |  | 4.0 | 4.5 | 697 | 混凝土基础：400（mm） | 符合GB/T 18228-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》相关标准 |  |  |  |
| 规定值或允许偏差 |  |  | +0.18，-0.05 | +不限定，-0.25 | ±20 | 不小于设计要求 | ≥84 |  |  |  |

复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容

附件12 现场检测工作照片

| 照片1 挡土墙回弹检测 | 照片2 路面钻芯检测 | 照片3 路面钻芯检测 |
| --- | --- | --- |
| 照片4 路面厚度检测 | 照片5 标线逆反射系数检测 | 照片6 标线逆反射系数检测 |

| 照片7 标志检测 | 照片8 标志检测 | 照片9 标志检测 |
| --- | --- | --- |
|  | （此处空白） | （此处空白） |
| 照片10 波形护栏检测 | （此处空白） | （此处空白） |