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[bookmark: _Toc22001]1  项目概况    
1. 本项目为S216靖西弄通至桃花谷，位于百色市靖西市境内，项目起点位于大道乡北侧，终点位于新甲乡北侧，全长9.678km。全线采用二级公路设计标准，设计速度40km/h，路基宽度12.0m.。
（一）受******公路养护中心的委托，我公司于2026年03月9日起对S216线A地至B地养护工程项目进行交工验收前工程质量检测工作，并于2026年03月9日完成全部的外业检测工作。
（二）本项目建设单位为******公路养护中心，设计单位为广西交科集团有限公司。标段、施工单位及监理单位情况，详见表1。
[bookmark: _Toc8353_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30993_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11430_WPSOffice_Level2]                    标段、施工单位及监理单位一览表                  表1
	标段
	起讫桩号
	长度（km）
	施工单位
	监理单位

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	9.678 
	广西汇昌建设工程有限公司
	南宁八桂建设监理有限责任公司


[bookmark: _Toc4266][bookmark: _Toc27050_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23105013][bookmark: _Toc15395003][bookmark: _Toc4725_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17718_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4412_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23224_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23105010][bookmark: _Toc31118_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6947_WPSOffice_Level1]2  检测依据
本次检测工作中主要采用下述标准、规范、文件：
（1）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令[2004]第3号）；
（2）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）；
（3）《关于印发公路工程质量鉴定办法广西补充规定的通知》（交基建[2005]25号）；
（4）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）；
（5） 交通运输部办公厅关于公路工程验收执行新版公路工程质量检验评定标准有关事宜的通知（交办公路〔2018〕136号）；
（6）《公路工程质量检验评定标准  第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；
（7）《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；
（8）《公路沥青混凝土路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；
（9）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；
（10）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）；
（11）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》（JGJ/T23-2011）；
（12）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）；
（13）《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）；
（14）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；
（15）《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）；
（16）《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2015)；
（17）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）；
[bookmark: _Toc20284_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17487_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17385_WPSOffice_Level1]（18）S216线A地至B地养护工程项目有关设计文件及变更文件；
（19）本项目的交工验收前工程质量检测合同及检测方案。
[bookmark: _Toc31630][bookmark: _Toc23105011][bookmark: _Toc23105014]3  人员和仪器设备
3.1根据本次验收检测工作量及检测工作要求，我公司成立了检测工作项目组，主要人员及分工表，详见表3-1。                                          
                           主要检测人员及分工表                      表3-1
	[bookmark: _Toc23105012]序号
	姓   名
	资格证编号
	职  称
	项 目 分 工

	1
	
	[bookmark: _GoBack]
	工程师 
	项目负责人

	2
	
	
	工程师
	路基、路面、外观、交通安全设施检测

	3
	
	
	工程师
	交通安全设施检测

	4
	
	
	助理工程师
	路基、路面、外观检测

	5
	
	
	工程师
	路基、路面、外观检测


3.2本次检测所使用的仪器设备，均通过相关计量部门检定/校准，技术指标均符合相关技术标准和规程、规范的要求，主要仪器设备，详见表3-2。 
主要仪器设备一览表                        表3-2
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	设备编号
	单位
	数量
	量值溯源有效期

	1
	罐砂筒一套
	Φ200
	HXCD-1-XC-007-01
	套
	1
	2026年07月16日

	2
	电子天秤
	JSB30-1
	HXCD-1-XC-013
	台
	1
	2026年07月16日

	3
	电子秤
	JSB15-05
	HXCD-1-XC-014
	台
	1
	2026年07月16日

	4
	钢直尺
	40cm
	HXCD-1-JM-019
	把
	1
	2026年07月14日

	5
	路面回弹弯沉测定仪
	5.4米
	HXCD-1-XC-004-01
	台
	1
	2026年07月16日

	6
	百分表
	0-10mm
	HXCD-1-JM-034-01
	个
	1
	2026年07月16日

	7
	百分表
	0-10mm
	HXCD-1-JM-034-02
	个
	1
	2026年07月16日

	8
	多功能钻孔取芯机
	HZ-20A
	CD-W-18
	台
	1
	无需检定

	9
	压力试验机
	YE-2000C
	HXCD-1-TL-001
	台
	1
	2026年07月15日

	10
	水平尺
	——
	HXCD-1-JM-041-03
	把
	1
	2026年07月14日

	11
	多功能坡度测量仪
	JZC-B2 型
	HXCD-1-JM-029
	把
	1
	2026年07月14日

	12
	公路工程质量检测尺
（3米直尺）
	JZC-G2型
	HXCD-1-JM-039
	把
	1
	2026年07月14日

	13
	游标塞尺
	0-15mm
	HXCD-1-JM-027
	把
	1
	2026年07月14日

	14
	激光路面平整度测试仪
	LPS-P
	HXCD-1-JM-014
	台
	1
	2026年07月17日

	15
	路面横断面尺
	HD-I型
	HXCD-1-XC-008-01
	套
	1
	2026年07月16日

	16
	电子数显深度卡尺
	0-300mm
	HXCD-1-XC-008-02
	把
	1
	2026年07月16日

	17
	钢卷尺
	50m
	HXCD-1-JM-021
	把
	2
	2026年07月14日

	18
	自动安平水准仪
	DZS3-1
	HXCD-1-JM-013
	台
	1
	2026年07月14日

	19
	塔尺
	5m
	HXCD-1-JM-040-01
	把
	1
	2026年07月14日

	20
	数显回弹仪
	HT-225B
	HXCD-1-JM-003-01
	台
	1
	2026年07月13日

	21
	碳化深度测量仪
	LR-TH10数字式
	HXCD-1-JM-025-02
	台
	1
	2026年07月14日

	22
	沥青混合料渗水系数测定仪
	HDSS-Ⅱ
	HXCD-1-XC-016
	台
	1
	2026年07月16日

	23
	标志逆反射测量仪
	RP-R03
	HXCD-1-JM-042
	台
	1
	2026年07月14日

	24
	数显千分尺
	0-25mm
	HXCD-1-JM-035
	把
	1
	2026年07月17日

	25
	涂层测厚仪
	LB200B
	HXCD-1-JM-044-01
	台
	1
	2026年07月16日

	26
	两按键数显水平尺
	0-400mm
	HXCD-1-JM-041-01
	把
	1
	2026年07月14日

	27
	铅直测定器
	L=4.5m
	HXCD-1-JM-024
	把
	1
	2026年07月14日

	28
	路面标线厚度测定仪
	STT-950
	HXCD-1-JM-015-01
	台
	1
	2026年07月17日

	29
	标线逆反射测量仪
	RP-R12
	HXCD-1-JM-043
	台
	1
	2026年07月14日




[bookmark: _Toc15334]4  检测内容与方法
[bookmark: _Toc16707]4.1 检测参数、频率要求及检测数量
[bookmark: _Hlk15422230][bookmark: _Hlk15422290]依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、《关于印发公路工程质量鉴定办法广西补充规定的通知》（交基建[2005]25号）及本项目交工验收前工程质量检测方案的相关规定，该项目按标段进行统计，路基工程、路面工程实体质量检测参数和频率要求，详见表4-1。 
[bookmark: _Toc23105016][bookmark: _Toc1635_WPSOffice_Level2]实体质量检测参数和频率要求                  表4-1
	单位工程
	分部工程类别
	检测参数
	检测频率要求
	备注

	路基工程
	支挡工程
	△混凝土强度
	每支挡为1评定构件，每构件检10个测区
	支挡工程抽查总数的10%，且每种类型不少于1处，大型挡土墙逐处检查

	
	
	△断面尺寸
	每支挡2处，每处开挖检查1个断面
	

	路面工程
	沥青路面面层
	△路面厚度
	钻芯法，每公里不少于5处，每处不少于1点。
	主线段每公里连续抽查

	
	
	△压实度
	蜡封法：每公里不少于2处，每处1点。
	

	
	
	路面构造深度
	每公里不少于1处；每处3点。
	主线段每公里连续抽查

	
	
	平整度
	激光平整度仪、每公里连续检测
	

	
	
	横坡
	水准仪：每公里不少于1处，每处1-2个断面
	

	
	
	车辙
	丈量法：每公里1处，每处每车道不少于1个断面。
	

	交通安全设施
	标志
	立柱竖直度
	每柱测两个方向
	大型标志逐个检测，其他标志抽查不少于总数的30%。

	
	
	标志板下缘至路面净空高度
	取不利点
	

	
	
	标志底板厚度
	每块测不少于2点
	

	
	
	△标志面反光膜等级及逆反射系数
	每块测不少于2点
	

	
	标线
	△逆反射亮度系数
	每公里1处100m，每处不少于5点
	每公里连续抽查

	
	
	△标线厚度
	每公里1处100m，每处不少于5点
	

	
	波形梁钢防护栏
	△波形梁板基底金属厚度
	每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点
	设置防护栏的地段，每公里连续抽查

	
	
	△波形梁钢护栏立柱壁厚
	每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点
	

	
	
	△波形梁钢护栏横梁中心高度
	每公里抽查不少于1处，每处测不少于5点
	

	
	
	镀锌层厚度
	每公里抽查不少于1处，每处测不少于20点
	


[bookmark: _Toc23105015]注：1. 带“△”为分部工程的关键项目，其余为一般项目。
[bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc4787]4.2 检测参数及检测方法
根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的要求及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）的有关规定，本项目按路基、路面工程、交通安全设施交工验收前工程质量检测实施方案及相关标准规范要求，检测参数及方法详见表4-2。
检测参数及检测方法一览表                    表4-2
	单位工程
	分部工程类别
	检测参数
	检测方法
	备注

	路基工程
	支挡工程
	△混凝土强度
	回弹仪和碳化深度仪进行检测
	

	
	
	△断面尺寸
	断面挖验法，并用钢卷尺测量
	——

	路面工程
	沥青路面面层
	△压实度
	钻芯法，测定芯样的毛体积密度与最大理论密度之比值
	——

	
	
	沥青路面车辙*
	横断面尺法检测
	——

	
	
	平整度*
	激光平整度仪检测
	——

	
	
	△厚度
	钻芯法进行检测并量取试件厚度
	——

	
	
	横坡
	水准仪法和钢卷尺联合检测
	——

	
	标志
	立柱竖直度
	铅直测定器及卷尺检测
	大型标志逐个检测，其他标志抽查不少于总数的30%。 

	
	
	标志板下缘至路面净空高度
	塔尺及卷尺检测
	

	
	
	标志底板厚度
	数显千分尺检测
	

	
	
	△标志面反光膜等级及逆反射系数
	逆反射标志测试仪检测
	

	
	标线
	△逆反射亮度系数
	逆反射系数测定仪法
	每公里连续抽查

	
	
	△标线厚度
	标线厚度测定仪
	

	
	波形梁钢防护栏
	△波形梁板基底金属厚度
	数显千分尺检测
	设置防护栏的地段，每公里连续抽查

	
	
	△波形梁钢护栏立柱壁厚
	数显千分尺检测
	

	
	
	△波形梁钢护栏横梁中心高度
	尺量法
	

	
	
	镀锌层厚度
	涂层测厚仪法
	


[bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc29584]
[bookmark: _Toc9181]4.3 外观检查基本要求、检查内容及扣分标准
依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）的相关规定，对工程外观进行全面检查。重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。路基工程、路面工程、交通安全设施交工验收前工程外观检查内容，如表4-3所示。                           

                     公路工程质量鉴定外观检查表                    表4-3
	单位工程
	分部工程类别
	检查内容及扣分标准
	备注

	路基工程
	支挡工程
	1. 砌体表面平整，砌缝完好、无开裂现象，勾缝平顺、无脱落现象，不符合要求时扣1~3分。
2. 沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣1~3分。
3. 泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1~3分。 
4. 混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。
5. 墙身裂缝，局部破损，每处扣3分。
	按每处累计扣分的平均值扣分

	路面工程
	（沥青）路面面层
	一、沥青面层
1.面层有修补现象，每处扣1-3分；
2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米的宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分；半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理；
3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每10米长扣1分；
4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要求时，每处扣1-2分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分


	


交通安全
设施
	标志
	1.金属构件镀锌面无划痕、擦伤等损伤；
2.标志板面无划痕、无明显气泡、颜色均匀。
	无

	
	标线
	1.标线线型流畅，曲线圆滑；
2.反光玻璃珠撒布均匀，反光均匀；
3.标线表面无裂缝、起泡现象。
	无

	
	防护栏
	1.波形护栏线型顺直，色泽一致；
2.立柱顶无明显塌边、变形、开裂现象。
	无


[bookmark: _Toc21553][bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc30543_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17147_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8380_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23105017]4.4 检测数据统计说明
[bookmark: _Toc8359_WPSOffice_Level2]S216线A地至B地养护工程项目路基工程共分为1个分部工程，路面工程共分为2个分部工程，交通安全设施共分为3个分部工程，抽查项目统计评定方式说明，详见表4-4和表4-6。                                                             
                       路基工程检测数据统计方式说明                 表4-4           
	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	统计评定方式

	路基工程
	支挡工程
	△混凝土（回弹）强度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	△断面尺寸
	以每个标段作为一个评定单元


[bookmark: _Toc14880_WPSOffice_Level2]                        路面工程检测数据统计方式说明                 表4-5
	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	统计评定方式

	路面工程
	沥青路面面层
	△压实度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	沥青路面车辙*
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	平整度*
	以每个公里段作为一个评定单元

	
	
	构造深度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	△厚度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	横坡
	以每个标段作为一个评定单元



                    交通安全设施检测数据统计方式说明            表4-6
	单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	统计评定方式

	交通
安全
设施

	标志
	立柱竖直度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	标志板下缘至路面净空高度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	标志底板厚度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	△标志面反光膜等级及逆反射系数
	以每个标段作为一个评定单元

	交通
安全
设施

	标线
	△标线厚度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	△逆反射亮度系数
	以每个标段作为一个评定单元

	
	波形梁钢防护栏
	△波形梁板基底金属厚度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	△立柱基底金属
壁厚
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	△横梁中心高度
	以每个标段作为一个评定单元

	
	
	镀锌层厚度
	以每个标段作为一个评定单元



[bookmark: _Toc31482]5  检测数据分析
[bookmark: _Toc19672_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15811_WPSOffice_Level3]依据相关的标准规范及检测方案要求，对S216线A地至B地养护工程项目的路基工程、路面工程、交通安全设施进行交工质量验收前的检测，抽查项目的检测结果及评定结果汇总详见《附件》中的附件1至附件11。
[bookmark: _Toc23105018][bookmark: _Toc27142][bookmark: _Toc20089_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17789_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23105019][bookmark: _Toc14671_WPSOffice_Level2]6  外观检查
[bookmark: _Toc31289_WPSOffice_Level2]依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）中“公路工程质量鉴定外观检查内容”进行检查，本次交工验收前工程质量检测对路基工程、路面工程、交通安全设施所属的分部工程外观进行详细检查，并形成记录，详见表6-1。
路基、路面、交通安全设施单位工程外观检查表            表6-1
	单位工程
	分部工程
类别
	外观检测结果

	
	
	整体描述
	外观缺陷

	路基工程
	支挡工程
	降缝垂直、整齐，上下贯通，泄水孔坡度向外，无阻塞现象，混凝土表面无蜂窝麻面现象。
	无

	路面工程
	沥青路面面层
	面层无修补现象，表面较平整密实，不泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，搭接处应紧密、平顺，烫缝不枯焦。面层与路缘石及其他构筑物密贴接顺，无积水、漏水现象。
	无

	

交通安全
设施
	标志
	1.金属构件镀锌面无划痕、擦伤等损伤；
2.标志板面无划痕、无明显气泡、颜色均匀。
	无

	
	标线
	1.标线线型流畅，曲线圆滑；
2.反光玻璃珠撒布均匀，反光均匀；
3.标线表面无裂缝、起泡现象。
	无

	
	防护栏
	1.波形护栏线型顺直，色泽一致；
2.立柱顶无明显塌边、变形、开裂现象。
	无


综合外观检查结果，本项目未发现有《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）中提到的严重或特别严重问题。
[bookmark: _Toc4763][bookmark: _Toc31242_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23105020]7  结论与分析评估
依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、《关于印发公路工程质量鉴定办法广西补充规定的通知》（交基建[2005]25号）的规定，S216线A地至B地养护工程项目以路基工程、路面工程为单位工程进行统计并计算检测参数合格率，详见表7-1。     
                路基、路面工程、交通安全设施检测结果汇总表              表7-1
	
单位工程
	分部工程类别
	抽查项目
	检测单位
	检测数量
	合格数量
	合格率（%）

	路基工程
	支挡工程
	△混凝土（回弹）强度
	测区
	50
	50
	100

	
	
	△断面尺寸
	断面
	10
	10
	100

	路面工程
	沥青路面面层
	△压实度
	点
	22
	22
	100

	
	
	沥青路面车辙*
	处
	22
	22
	100

	
	
	平整度*
	公里段
	11
	11
	100

	
	
	抗滑构造深度*
	处
	11
	11
	100

	
	
	△厚度
	点
	50
	50
	100

	
	
	横坡
	断面
	22
	19
	86.4

	交通
安全
设施
	标志
	立柱竖直度
	点
	40
	38
	95.0

	
	
	标志板下缘至路面净空高度
	点
	20
	20
	100

	
	
	标志底板厚度
	点
	40
	40
	100

	
	
	△标志面反光膜逆
反射系数
	点
	40
	40
	100

	
	标线
	△逆反射亮度系数
	点
	110
	105
	95.5

	
	
	△标线厚度
	点
	110
	107
	97.3

	
	波形梁钢防护栏
	△波形梁板基底金属厚度
	点
	15
	15
	100

	
	
	△立柱基底金属壁厚
	点
	15
	15
	100

	
	
	镀锌层厚度
	点
	60
	55
	91.7

	
	
	△横梁中心高度
	点
	15
	15
	100

	
	
	立柱埋置深度
	点
	15
	15
	100


   单位工程质量鉴定评分表                  表7-2
	单位工程
	分部工程
	抽查项目
	权值
	实测得分
	分部工程评分
	分部工程权值
	单位工程评分

	路基工程
	支挡工程
	△混凝土（回弹）强度
	3
	100
	100
	2
	100

	
	
	△断面尺寸
	3
	100
	
	
	

	路面工程

	沥青路面面层

	△压实度
	3
	100
	98.9
	1
	98.9

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	100
	
	
	

	
	
	平整度*
	2
	100
	
	
	

	
	
	抗滑构造深度*
	2
	100
	
	
	

	
	
	△厚度
	3
	100
	
	
	

	
	
	横坡
	1
	86.4
	
	
	

	交通安全设施
	标志
	立柱竖直度
	1
	95.0
	99.2
	1
	99.1

	
	
	标志板净空
	2
	100
	
	
	

	
	
	标志板厚度
	1
	100
	
	
	

	
	
	标志面反光膜等级及逆射光系数
	2
	100
	
	
	

	
	标线
	反光标线逆反射系数
	2
	96.7
	97.0
	1
	

	
	
	标线厚度
	2
	97.2
	
	
	

	
	防护栏
	波形梁板基底金属厚度
	2
	100
	100
	2
	

	
	
	波形梁钢护栏立柱壁厚
	2
	100
	
	
	

	
	
	波形梁钢护栏横梁中心高度
	1
	100
	
	
	

	
	
	立柱埋置深度
	2
	100
	
	
	


经检测，S216线A地至B地养护工程项目路基、路面、交通安全设施单位工程交工验收前工程质量检测结论如下：
（1）关键项目：支挡工程混凝土（回弹）强度、断面尺寸；沥青混凝土面层路面面层压实、厚度；标志牌标志面反光膜逆反射系数；标线逆反射亮度系数、标线厚度；波形梁钢防护栏波形梁板基底金属厚度、立柱基底金属壁厚、横梁中心高度。以上共10个带“△”关键项目的合格率均不低于95%，抽查项目的合格率符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的规定要求，评定为合格。
一般项目：其余一般项目的合格率均不低于80%，抽查项目的合格率符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的规定要求，评定为合格。
[bookmark: _Toc6111]8  有关建议
[bookmark: _Toc23105021][bookmark: _Toc8739_WPSOffice_Level1]建议在交工验收后试运营期间，按照现行《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)的具体要求，加强日常巡检、经常性检查等管养工作，维护路基、路面、交通安全设施的质量。


[bookmark: _Toc10878]9  附件
（1）各分部工程的检测结果评定汇总表及检测结果汇总表 （附件1至附件11）；
（2）现场检测工作照片（附件12）。
（本报告正文以下空白）
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[bookmark: _Toc27915][bookmark: _Toc23105031][bookmark: _Toc23105049][bookmark: _Toc23109574]附件1 支挡工程混凝土（回弹）强度检测结果

附表1  支挡工程混凝土（回弹）强度检测结果评定汇总表

       第1页  共1页
	标段
	起讫桩号
	分部工程类别
	抽查项目
	检测数量（测区）
	合格数量（测区）
	合格率（%）

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	支挡工程
	混凝土（回弹）强度
	50
	50
	100.0

	备注
	——












附表1-1  支挡工程混凝土（回弹）强度检测结果汇总表 
第1页  共1页
	检测桩号及类型
	检测
部位
	测区回弹值(MPa)
	设计值(MPa)
	平均值
(MPa)
	标准差S(%)
	推定值
(MPa)
	评定
结果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	
	
	

	K105+390～K105+470右侧C20直立式挡土墙
	墙身
	25.8
	24.1
	21.3
	27.1
	23.6
	24.9
	22.7
	22.2
	24.8
	25.5
	20
	24.2
	1.78
	21.3
	合格

	K106+550～K106+757右侧C20直立式挡土墙
	墙身
	28.6
	28.2
	25.1
	25.5
	25.8
	24.5
	22.8
	26.7
	27.0
	25.6
	20
	26.0
	1.72
	23.2
	合格

	K108+146～K108+570右侧C20直立式挡土墙
	墙身
	24.8
	28.5
	25.8
	27.3
	24.2
	24.1
	26.1
	23.4
	23.3
	25.8
	20
	25.3
	1.68
	22.5
	合格

	K116+500～K116+613左侧C20直立式挡土墙
	墙身
	28.5
	25.8
	24.5
	31.2
	23.7
	24.9
	21.9
	27.3
	21.9
	24.8
	20
	25.4
	2.90
	20.6
	合格

	K120+615～K121+000左侧C20直立式挡土墙
	墙身
	24.6
	29.6
	25.5
	28.8
	24.3
	29.1
	26.8
	24.8
	27.3
	25.3
	20
	26.6
	1.99
	23.3
	合格


复核：黄俊鑫                                                                 统计：廖家能












[bookmark: _Toc20760]附件2 支挡工程断面尺寸检测结果

附表2  支挡工程断面尺寸检测结果评定汇总表 
                                                                                              第1页  共1页
	标段
	起讫桩号
	分部工程类别
	抽查项目
	检测点数
	合格点数
	合格率（%）

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	支挡工程
	断面尺寸
	10
	10
	100

	备注
	——


                                                                                              



附表2-1      支挡工程断面尺寸检测结果汇总表 
第1页  共1页
	序号
	抽检起讫桩号
	抽检断面桩号
	设计值（mm）
	允许偏差（mm）
	实测值（mm）
	检测
总点数
	合格
总点数

	1
	K105+390～K105+470
右侧C20直立式挡土墙
	K105+411、K105+435
	顶宽：500
	≥设计值
	511
	516
	/
	/
	2
	2

	2
	K106+550～K106+757
右侧C20直立式挡土墙
	K106+581、K106+622
	顶宽：500
	≥设计值
	524
	508
	/
	/
	2
	2

	3
	K108+146～K108+570
右侧C20直立式挡土墙
	K108+178、K108+236
	顶宽：500
	≥设计值
	533
	514
	/
	/
	2
	2

	4
	K116+500～K116+613
左侧C20直立式挡土墙
	K116+534、K116+579
	顶宽：500
	≥设计值
	506
	521
	/
	/
	2
	2

	5
	K120+615～K121+000
左侧C20直立式挡土墙
	K120+715、K120+781
	顶宽：500
	≥设计值
	515
	520
	/
	/
	2
	2


复核：黄俊鑫                                                                统计：廖家能













[bookmark: _Toc4362][bookmark: _Toc220151687][bookmark: _Toc2906][bookmark: _Toc10267][bookmark: _Toc21903][bookmark: _Toc27190][bookmark: _Toc23105057]附件3 沥青混凝土路面面层压实度检测结果


附表3   沥青混凝土路面面层压实度检测评定结果汇总表
                                                                                                     第1页  共1页
	标段
	起讫桩号及结构层次
	沥青路面面层压实度评定
	评定
结果

	
	
	规定值（%）
	实测
点数
	
平均值（%）
	标准差S(%)
	保证率（%）
	
ta/
	代表值K（%）
	合格
点数
	合格率（%）
	

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
沥青混凝土路面面层
	≥92.0
	22
	94.7
	0.727
	90
	0.282
	94.5
	22
	100.0
	合格

	备  注
	根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，压实度规定值为最大理论密度的92%，代表值K大于等于压实度标准值K0，且全部测点大于等于规定值减1个百分点时（≥91%），评定路段的压实度合格率为100%。







附表3-1   沥青混凝土路面面层压实度检测结果汇总表
第1页  共1页
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	距中位置（m）
	检测结果（%）
	检测结论
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	距中位置（m）
	检测结果（%）
	检测结论

	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K104+425
	左幅
	1.2
	93.5
	合格
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K116+912
	右幅
	3.1
	94.7
	合格

	
	K104+717
	左幅
	1.6
	94.7
	合格
	
	K117+216
	右幅
	2.5
	94.0
	合格

	
	K105+274
	左幅
	3.1
	93.8
	合格
	
	K117+810
	右幅
	2.2
	95.1
	合格

	
	K105+720
	左幅
	1.5
	95.2
	合格
	
	K118+320
	左幅
	2.5
	93.9
	合格

	
	K106+310
	右幅
	2.2
	94.1
	合格
	
	K118+470
	右幅
	2.6
	95.6
	合格

	
	K106+847
	左幅
	2.7
	94.9
	合格
	
	K119+300
	左幅
	2.2
	94.4
	合格

	
	K107+088
	右幅
	2.2
	93.8
	合格
	
	K119+900
	右幅
	1.5
	95.3
	合格

	
	K107+810
	左幅
	1.4
	94.2
	合格
	
	K120+288
	右幅
	1.5
	93.9
	合格

	
	K108+530
	右幅
	1.8
	95.0
	合格
	
	K120+860
	左幅
	2.8
	95.6
	合格

	
	K108+700
	左幅
	1.6
	95.3
	合格
	
	K121+320
	左幅
	1.6
	95.0
	合格

	
	K116+552
	右幅
	1.9
	95.5
	合格
	
	K121+515
	右幅
	2.9
	96.1
	合格


复核：黄俊鑫                                                              统计：廖家能










[bookmark: _Toc32597]附件4沥青混凝土路面车辙检测结果
        

附表4  沥青混凝土路面车辙检测评定结果汇总表
第1页  共1页
	标段
	起讫桩号及结构层次
	沥青路面车辙评定
	评定结果

	
	
	规定值（mm）
	最大值（mm)
	平均值（mm)
	检测断面（个）
	合格断面（个）
	合格率(%)
	

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
沥青混凝土路面上面层
	≤10
	3
	2
	22
	22
	100
	合格

	备注
	（1）检测沥青混凝土路面段。













[bookmark: _Toc5466][bookmark: _Toc23105059]附表4-1   青混凝土路面车辙检测结果汇总表
第1页  共1页
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	内、外测轮迹带车辙深度D(mm)
	检测 结论
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	内、外测轮迹带车辙深度D(mm)
	检测
结论

	
	
	
	D1
	D2
	最大值
	
	
	
	
	D1
	D2
	最大值
	

	K104+302
～
K105+000
	K104+625
	左幅
	1
	2
	2
	合格
	K117+000
～
K118+000
	K117+525
	左幅
	0
	1
	1
	合格

	
	
	右幅
	1
	1
	1
	合格
	
	
	右幅
	0
	2
	2
	合格

	K105+000
～
K106+000
	K105+336
	左幅
	0
	3
	3
	合格
	K118+000
～
K119+000
	K118+700
	左幅
	0
	2
	2
	合格

	
	
	右幅
	1
	2
	2
	合格
	
	
	右幅
	2
	1
	2
	合格

	K106+000
～
K107+000
	K106+750
	左幅
	3
	2
	3
	合格
	K119+000
～
K120+000
	K119+214
	左幅
	1
	2
	2
	合格

	
	
	右幅
	1
	1
	1
	合格
	
	
	右幅
	0
	3
	3
	合格

	K107+000
～
K108+000
	K107+290
	左幅
	0
	2
	2
	合格
	K120+000
～
K121+000
	K120+210
	左幅
	1
	1
	1
	合格

	
	
	右幅
	1
	3
	3
	合格
	
	
	右幅
	1
	0
	1
	合格

	K108+000
～
K108+780
	K108+715
	左幅
	1
	1
	1
	合格
	K121+000
～
K121+700
	K121+424
	左幅
	1
	3
	3
	合格

	
	
	右幅
	1
	2
	2
	合格
	
	
	右幅
	0
	1
	1
	合格

	K116+500
～
K117+000
	K106+710
	左幅
	0
	0
	0
	合格
	以下空白
	
	
	
	
	
	

	
	
	右幅
	1
	2
	2
	合格
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[bookmark: _Toc4797]附件5 沥青混凝土路面激光平整度检测结果
   

附表5  沥青混凝土路面激光平整度检测评定结果汇总表
第1页  共1页
	标段
	起讫桩号及结构层次
	沥青路面激光平整度评定
	评定结果

	
	
	规定值
IRI（m/km)
	平均值（mm）
	检测单元数
（公里段）
	合格单元数
（公里段）
	检测单元
合格率(%)
	

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
沥青混凝土路面面层
	≤4.2
	2.84
	11
	11
	100.0
	合格

	备注
	（1）以每个公里段为一个评定单元。
（2）以标段内合格评定单元数与总的评定单元数比值为该标段沥青路面平整度的合格率。





附表5-1   沥青混凝土路面面层平整度检测结果汇总表
第1页  共1页
	序号
	起讫桩号
	检测长度（m）          
	幅位
	检测结果（IRI）（m/km)
	检测单元数
	合格单元数
	合格率(%)

	
	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值
	
	
	

	1
	K104+302～K105+000
	698
	全幅
	4.18
	1.20
	2.80
	12
	12
	100

	2
	K105+000～K106+000
	1000
	全幅
	3.52
	1.42
	2.58
	20
	20
	100

	3
	K106+000～K107+000
	1000
	全幅
	4.09
	1.72
	3.03
	20
	20
	100

	4
	K107+000～K108+000
	1000
	全幅
	2.84
	1.07
	2.38
	20
	20
	100

	5
	K108+000～K108+780
	780
	全幅
	4.11
	1.50
	2.35
	14
	14
	100

	6
	K116+500～K117+000
	500
	全幅
	3.56
	1.03
	2.93
	10
	9
	90.0

	7
	K117+000～K118+000
	1000
	全幅
	3.24
	1.22
	2.78
	20
	19
	95.0

	8
	K118+000～K119+000
	1000
	全幅
	4.16
	1.06
	2.71
	20
	20
	100

	9
	K119+000～K120+000
	1000
	全幅
	3.77
	1.01
	2.64
	20
	20
	100

	10
	K120+000～K121+000
	1000
	全幅
	2.84
	1.79
	2.32
	20
	20
	100

	11
	K121+000～K121+700
	700
	全幅
	4.01
	1.84
	2.98
	14
	14
	100
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[bookmark: _Toc11983_WPSOffice_Level2]附表6   沥青混凝土面层抗滑构造深度检测结果评定汇总表

[bookmark: _Toc32524_WPSOffice_Level2]  第1页  共1页
	合同段
	起讫桩号及结构层次
	规定值(mm)
	平均值(mm)
	标准差S(mm)
	变异系数（%）
	检测数量（处）
	合格数量（处）
	合格率（%）

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
沥青混凝土路面面层
	≥0.55
	0.70
	0.071
	1.01
	11
	11
	100

	备注
	（1）检测沥青混凝土路面段。






[bookmark: _Toc19674_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14891_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11747_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20165_WPSOffice_Level2]附表6-1   沥青混凝土面层抗滑构造深度检测结果汇总表
 第1页  共1页
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	路面表面构造深度TD(mm)
	检测 结论
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	路面表面构造深度TD(mm)
	检测
结论

	
	
	
	左测点
	中测点
	右测点
	平均值
	
	
	
	
	左测点
	中测点
	右测点
	平均值
	

	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K104+515
	左幅
	0.63
	0.69
	0.55
	0.62
	合格
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K117+250
	左幅
	0.80
	0.77
	0.77
	0.78
	合格

	
	K105+815
	左幅
	0.72
	0.53
	0.63
	0.63
	合格
	
	K118+620
	右幅
	0.72
	0.90
	0.74
	0.79
	合格

	
	K106+256
	右幅
	0.55
	0.69
	0.72
	0.65
	合格
	
	K119+408
	左幅
	0.77
	0.69
	0.76
	0.74
	合格

	
	K107+555
	右幅
	0.69
	0.69
	0.69
	0.69
	合格
	
	K120+744
	左幅
	0.81
	0.76
	0.70
	0.76
	合格

	
	K108+369
	左幅
	0.58
	0.47
	0.69
	0.58
	合格
	
	K121+450
	右幅
	0.80
	0.74
	0.72
	0.75
	合格

	
	K116+750
	左幅
	0.72
	0.84
	0.55
	0.70
	合格
	
	以下空白

	
	以下空白
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附表7  沥青混凝土路面厚度检测评定结果汇总表
                                                                                                    
	标段
	起讫桩号及结构层次
	沥青路面厚度评定
	评定结果

	
	
	设计值
(mm)
	合格值(mm)
	平均值
(mm)
	标准差S(mm)
	
保证率ta/
	代表值XL
(mm)
	检测
点数
	合格
点数
	合格率
（%）
	

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
沥青混凝土路面面层
	50
	-15%H
	57
	5.935
	0.177
	56
	50
	50
	100
	合格

	备 注
	（1）H为沥青层设计总厚度，代表值为-8%H（-0.08*100=-8mm），合格值为-15%H（-0.15*100=-15mm）。







[bookmark: _Toc7927][bookmark: _Toc6221][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc15583]附表7-1  沥青混凝土路面厚度检测结果汇总表
                                                                                                    第1页  共2页
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	距中位置（m）
	设计值
(mm)
	检测结果（mm）
	检测
结论
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	距中位置（m）
	设计值
(mm)
	检测结果（mm）
	检测
结论

	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K104+425
	左幅
	1.2
	50
	55
	合格
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K107+444
	右幅
	2.3
	50
	53
	合格

	
	K104+625
	右幅
	2.4
	50
	61
	合格
	
	K107+628
	右幅
	1.5
	50
	57
	合格

	
	K104+717
	左幅
	1.6
	50
	58
	合格
	
	K107+810
	左幅
	1.4
	50
	49
	合格

	
	K105+056
	右幅
	2.3
	50
	51
	合格
	
	K108+115
	右幅
	2.9
	50
	52
	合格

	
	K105+274
	左幅
	3.1
	50
	52
	合格
	
	K108+320
	左幅
	2.0
	50
	55
	合格

	
	K105+488
	右幅
	2.6
	50
	59
	合格
	
	K108+530
	右幅
	1.8
	50
	62
	合格

	
	K105+720
	左幅
	1.5
	50
	63
	合格
	
	K108+700
	左幅
	1.6
	50
	58
	合格

	
	K105+860
	右幅
	1.9
	50
	66
	合格
	
	K116+552
	右幅
	1.9
	50
	64
	合格

	
	K106+111
	左幅
	2.4
	50
	58
	合格
	
	K116+780
	左幅
	2.5
	50
	69
	合格

	
	K106+310
	右幅
	2.2
	50
	62
	合格
	
	K116+912
	右幅
	3.1
	50
	63
	合格

	
	K106+570
	左幅
	2.0
	50
	50
	合格
	
	K117+050
	左幅
	2.2
	50
	52
	合格

	
	K106+688
	右幅
	1.8
	50
	63
	合格
	
	K117+216
	右幅
	2.5
	50
	60
	合格

	
	K106+847
	左幅
	2.7
	50
	67
	合格
	
	K117+506
	左幅
	1.7
	50
	55
	合格

	
	K107+088
	右幅
	2.2
	50
	59
	合格
	
	K117+810
	右幅
	2.2
	50
	58
	合格

	
	K107+297
	左幅
	2.6
	50
	55
	合格
	
	K117+926
	左幅
	1.8
	50
	51
	合格
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附表7-1  沥青混凝土路面厚度检测结果汇总表
                                                                                                    第2页  共2页
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	距中位置（m）
	设计值
(mm)
	检测结果（mm）
	检测
结论
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	距中位置（m）
	设计值
(mm)
	检测结果（mm）
	检测
结论

	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K118+112
	右幅
	1.2
	50
	55
	合格
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
	K119+900
	右幅
	1.5
	50
	51
	合格

	
	K118+320
	左幅
	2.5
	50
	59
	合格
	
	K120+052
	左幅
	2.0
	50
	62
	合格

	
	K118+470
	右幅
	2.6
	50
	48
	合格
	
	K120+288
	右幅
	1.5
	50
	64
	合格

	
	K118+542
	左幅
	1.5
	50
	68
	合格
	
	K120+477
	左幅
	1.7
	50
	53
	合格

	
	K118+700
	右幅
	1.8
	50
	55
	合格
	
	K120+612
	右幅
	2.4
	50
	66
	合格

	
	K118+910
	左幅
	1.1
	50
	51
	合格
	
	K120+860
	左幅
	2.8
	50
	50
	合格

	
	K119+100
	右幅
	3.0
	50
	68
	合格
	
	K121+113
	右幅
	2.0
	50
	67
	合格

	
	K119+300
	左幅
	2.2
	50
	49
	合格
	
	K121+320
	左幅
	1.6
	50
	61
	合格

	
	K119+500
	右幅
	1.6
	50
	53
	合格
	
	K121+515
	右幅
	2.9
	50
	52
	合格

	
	K119+700
	左幅
	2.3
	50
	50
	合格
	
	K121+688
	左幅
	1.3
	50
	58
	合格
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附表8   沥青混凝土路面横坡检测评定结果汇总表
                                                                                                                   第1页  共1页           
	标段
	起讫桩号及结构层次
	沥青路面横坡评定
	评定结果

	
	
	允许偏差(%)
	检测断面（个）
	合格断面（个）
	合格率(%)
	

	——
	K104+302～K108+780、K116+500～K121+700
沥青混凝土路面面层
	±0.5
	22
	19
	86.4
	合格

	备 注
	（1） 检测主线沥青混凝土路面段。





附表8-1  沥青混凝土路面横坡检测结果汇总表 
    第1页  共1页                                                                                                     
	
起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	横坡(%)
	起讫桩号
	检测桩号
	幅位
	横坡(%)

	
	
	
	实测值
	设计值
	偏差值
	检测结论
	
	
	
	实测值
	设计值
	偏差值
	检测结论

	K104+302
～
K105+000
	K104+420
	左幅
	2.25
	2
	0.25
	合格
	K117+000
～
K118+000
	K117+355
	左幅
	2.06
	2
	0.06
	合格

	
	
	右幅
	1.63
	2
	-0.37
	合格
	
	
	右幅
	2.12
	2
	0.12
	合格

	K105+000
～
K106+000
	K105+592
	左幅
	1.79
	2
	-0.21
	合格
	K118+000
～
K119+000
	K118+492
	左幅
	3.62
	4
	-0.38
	合格

	
	
	右幅
	1.96
	2
	-0.04
	合格
	
	
	右幅
	3.15
	4
	-0.85
	不合格

	K106+000
～
K107+000
	K106+426
	左幅
	1.25
	2
	-0.75
	不合格
	K119+000
～
K120+000
	K119+910
	左幅
	2.45
	2
	0.45
	合格

	
	
	右幅
	2.2
	2
	0.2
	合格
	
	
	右幅
	2.2
	2
	0.2
	合格

	K107+000
～
K108+000
	K107+810
	左幅
	2.16
	2
	0.16
	合格
	K120+000
～
K121+000
	K120+620
	左幅
	1.59
	2
	-0.41
	合格

	
	
	右幅
	2.12
	2
	0.12
	合格
	
	
	右幅
	2.34
	2
	0.34
	合格

	K108+000
～
K108+780
	K108+525
	左幅
	3.2
	3
	0.2
	合格
	K121+000
～
K121+700
	K121+347
	左幅
	1.67
	2
	-0.33
	合格

	
	
	右幅
	2.36
	3
	-0.64
	不合格
	
	
	右幅
	2.31
	2
	0.31
	合格

	K116+500
～
K117+000
	K106+800
	左幅
	2.68
	3
	-0.32
	合格
	以下空白
	
	
	
	
	
	

	
	
	右幅
	3.13
	3
	0.13
	合格
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附件9 交通安全标志检测结果
 附表9  交通安全标志检测结果评定汇总表
                                                                                                       第1页  共1页
	合同段
	分部工程类别
	抽查项目
	设计值
	规定值或允许偏差
	检测数量（点）
	合格数量（点）
	合格率（%）

	——
	标志
	立柱竖直度
	—
	3 （mm/m）
	40
	38
	95.0

	
	
	标志板下缘至路面净空高度
	单  柱：2000 mm
单悬臂：≥5500 mm
	2000 （+100，0）
	20
	20
	100

	
	
	标志底板厚度
	警告、禁令3 mm
指路、地名3 mm
	3 （±0.15、±0.17、
±0.18），满足相关要求
	40
	40
	100

	
	
	△标志面反光膜等级及逆反射系数
	Ⅳ类，白色：≥360
     蓝色：≥20
      黄色：≥270
     红色：≥65
（cd.1x-1.m-2）
	反光膜等级满足设计要求；逆反射系数值不低于《道路交通反光膜》（GB/T 18833）的规定
	40
	40
	100

	备 注
	—









附表9-1  交通安全标志检测结果汇总表
                                                                                                   第1页  共2页
	合同段
	检测桩号及部位
	标志类型
	支撑形式
	检测项目实测值

	
	
	
	
	立柱竖直度（mm/m）
	标志板下缘至路面净空高度（mm）
	标志底板厚度（mm）
	标志面反光膜等级及逆反射系数（cd.1x-1.m-2）

	——
	K104+305左侧
	限速标志
	单悬臂
	1
	3
	5518
	3.083 
	3.074 
	386.5
	399.2

	
	K104+315右侧
	村庄标志
	单悬臂
	3
	3
	5569
	3.020 
	2.935 
	294.8
	305.4

	
	K104+510右侧
	人行横道标志
	单悬臂
	2
	1
	5545
	2.908 
	3.117 
	301.2
	295.3

	
	K104+650左侧
	地名标志
	单  柱
	1
	1
	2054
	3.010 
	3.080 
	37.4
	38.4

	
	K105+730右侧
	转弯标志
	单悬臂
	3
	5
	5538
	2.979 
	3.016 
	302.8
	288.5

	
	K105+880右侧
	交叉路口标志
	单悬臂
	1
	2
	5575
	2.956 
	2.954 
	289.4
	306.6

	
	K106+700右侧
	限速标志
	单  柱
	1
	1
	2033
	3.103 
	2.987 
	415.5
	402.3

	53
	K106+860左侧
	人行横道标志
	单  柱
	3
	2
	2091
	2.996 
	2.984 
	62.3
	59.1

	
	K106+995右侧
	限速标志
	单悬臂
	1
	2
	5550
	3.029 
	3.093 
	422.0
	411.7

	
	K107+890左侧
	交叉路口标志
	单悬臂
	1
	3
	5518
	3.043 
	3.056 
	306.2
	315.0

	设计值
	—
	单柱：2000mm
单悬臂：≥5500mm
	警告、禁令3mm
指路、地名3mm
	Ⅳ类，白色：≥360
     蓝色：≥30
      黄色：≥270
     绿色：≥50

	规定值或允许偏差
	3 
	2000（+100，0）
	3（±0.15；±0.17；±0.18）（满足相关要求）
	满足设计要求


[bookmark: _Hlk63429333]复核：黄俊鑫                                                                统计：张  容
[bookmark: _Toc30013]附表9-1  交通安全标志检测结果汇总表
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	合同段
	检测桩号及部位
	标志类型
	支撑形式
	检测项目实测值

	
	
	
	
	立柱竖直度（mm/m）
	标志板下缘至路面净空高度（mm）
	标志底板厚度（mm）
	标志面反光膜等级及逆反射系数（cd.1x-1.m-2）

	——
	K108+360右侧
	村庄标志
	单悬臂
	3
	4
	5524
	2.973 
	3.071 
	305.1
	315.2

	
	K108+600左侧
	交叉路口标志
	单悬臂
	3
	3
	5511
	3.029 
	3.035 
	301.5
	322.4

	
	K108+700左侧
	地名标志
	单悬臂
	3
	3
	5528
	2.971 
	3.055 
	41.2
	39.8

	
	K117+003左侧
	限速标志
	单悬臂
	2
	1
	5561
	2.994 
	3.055 
	392.1
	394.5

	
	K118+440右侧
	弯道标志
	单悬臂
	2
	2
	5509
	3.076 
	3.109 
	306.9
	291.6

	
	K119+680右侧
	交叉路口标志
	单悬臂
	3
	2
	5584
	3.097 
	2.935 
	39.5
	41.2

	
	K119+850左侧
	交叉路口标志
	单悬臂
	1
	3
	5533
	2.901 
	2.971 
	295.2
	305.2

	53
	K120+650左侧
	交叉路口标志
	单悬臂
	2
	3
	5528
	3.023 
	2.903 
	281.5
	288.7

	
	K120+380左侧
	交叉路口标志
	单悬臂
	1
	1
	5530
	2.997 
	3.072 
	300.6
	313.2

	
	K120+850右侧
	转弯标志
	单悬臂
	2
	3
	5561
	2.948 
	3.080 
	311.8
	294.8

	设计值
	—
	单柱：2000mm
单悬臂：≥5500mm
	警告、禁令3mm
指路、地名3mm
	Ⅳ类，白色：≥360
     蓝色：≥30
      黄色：≥270
     绿色：≥50

	规定值或允许偏差
	3 
	2000（+100，0）
	3（±0.15；±0.17；±0.18）（满足相关要求）
	满足设计要求


复核：黄俊鑫                                                                统计：张  容
[bookmark: _Toc31241][bookmark: _Toc21762]附件10 交通安全标线检测结果

附表10  交通安全标线检测结果评定汇总表
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	合同段
	分部工程类别
	抽查项目
	设计值
	规定值或允许偏差
	检测数量（点）
	合格数量（点）
	合格率（%）

	——
	标线
	△逆反射亮度系数
	—
	黄色≥80，白色≥200（mcd•m-2•1x-1）
	110
	105
	95.5

	
	
	△标线厚度
	2.0
	设计文件：0，+0.5（mm）
	110
	107
	97.3

	备注
	—
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	合同段
	检测桩号
	标线类型
	检测项目实测值

	
	
	
	逆反射亮度系数
（mcd•m-2•1x-1）
	标线厚度（mm）
	标线宽度（mm）
	标线纵向间距（mm）
	标线横向偏位（mm）

	
	
	
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	中心黄色虚线
	白色边缘实线
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	
	

	——
	K104+500～K104+600
	水溶型反光标线
	110.4 
	258.5 
	2.32 
	2.01 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	106.3 
	267.8 
	2.24 
	2.29 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	116.2 
	238.0 
	2.23 
	2.39 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	71.6
	249.2 
	2.00 
	2.39 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	97.3 
	272.5 
	2.01 
	2.42 
	—
	—
	—
	—

	
	K105+350～K105+450
	水溶型反光标线
	114.9 
	273.1 
	2.34 
	2.43 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	121.0 
	243.9 
	2.45 
	2.11 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	128.4 
	213.8 
	2.28 
	2.39 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	69.2
	215.7 
	2.28 
	2.13 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	115.1 
	252.2 
	2.14 
	2.40 
	—
	—
	—
	—

	设计值
	—
	设计文件：2.0
	—
	—
	—

	规定值或允许偏差
	黄色≥80，白色≥200
	设计文件：0，+0.5
	—
	—
	—


复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容
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	合同段
	检测桩号
	标线类型
	检测项目实测值

	
	
	
	逆反射亮度系数
（mcd•m-2•1x-1）
	标线厚度（mm）
	标线宽度（mm）
	标线纵向间距（mm）
	标线横向偏位（mm）

	
	
	
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	中心黄色虚线
	白色边缘实线
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	
	

	——
	K106+700～K106+800
	水溶型反光标线

	104.5 
	267.8 
	2.00 
	2.35 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	113.6 
	261.4 
	2.43 
	2.01 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	125.3 
	237.8 
	2.17 
	2.13 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	99.5 
	252.1 
	2.05 
	2.00 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	106.0 
	237.2 
	2.43 
	2.22 
	—
	—
	—
	—

	
	K107+100～K107+200
	水溶型反光标线
	103.2 
	224.2 
	2.18 
	2.42 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	111.0 
	257.6 
	2.38 
	2.33 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	68.9 
	226.8 
	2.09 
	2.09 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	104.0 
	285.8 
	1.62 
	2.37 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	125.5 
	268.3 
	2.35 
	2.18 
	—
	—
	—
	—

	设计值
	—
	设计文件：2.0
	—
	—
	—

	规定值或允许偏差
	黄色≥80，白色≥200
	设计文件：0，+0.5
	—
	—
	—


复核：黄俊鑫                                                               统计：韦顺赢
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	合同段
	检测桩号
	标线类型
	检测项目实测值

	
	
	
	逆反射亮度系数
（mcd•m-2•1x-1）
	标线厚度（mm）
	标线宽度（mm）
	标线纵向间距（mm）
	标线横向偏位（mm）

	
	
	
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	中心黄色虚线
	白色边缘实线
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	
	

	——
	K108+450～K108+550
	水溶型反光标线


	104.7 
	230.3 
	2.04 
	2.40 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	92.8 
	230.4 
	2.24 
	2.03 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	108.9 
	264.7 
	2.24 
	2.39 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	77.2
	225.2 
	1.68
	2.00 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	123.7 
	244.8 
	2.23 
	2.06 
	—
	—
	—
	—

	
	K116+700～K116+800
	水溶型反光标线
	109.8 
	263.3 
	2.18 
	2.36 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	103.9 
	255.3 
	2.16 
	2.19 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	98.6 
	277.8 
	2.27 
	2.13 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	97.6 
	224.6 
	2.16 
	2.12 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	100.3 
	272.8 
	2.07 
	2.30 
	—
	—
	—
	—

	设计值
	—
	设计文件：2.0
	—
	—
	—

	规定值或允许偏差
	黄色≥80，白色≥200
	设计文件：0，+0.5
	—
	—
	—


复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容
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	合同段
	检测桩号
	标线类型
	检测项目实测值

	
	
	
	逆反射亮度系数
（mcd•m-2•1x-1）
	标线厚度（mm）
	标线宽度（mm）
	标线纵向间距（mm）
	标线横向偏位（mm）

	
	
	
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	中心黄色虚线
	白色边缘实线
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	
	

	——
	K117+300～K117+400
	水溶型反光标线


	103.6 
	223.5 
	2.12 
	2.33 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	93.8 
	243.2 
	2.29 
	2.42 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	125.6 
	281.5 
	2.39 
	2.21 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	102.2 
	260.6 
	2.34 
	2.25 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	115.9 
	249.8 
	2.22 
	2.38 
	—
	—
	—
	—

	
	K118+800～K118+900
	水溶型反光标线
	115.9 
	220.5 
	2.44 
	2.42 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	110.9 
	241.3 
	2.30 
	2.39 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	108.7 
	232.3 
	2.08 
	2.04 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	127.4 
	244.4 
	2.31 
	2.19 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	122.4 
	216.5 
	2.08 
	2.05 
	—
	—
	—
	—

	设计值
	—
	设计文件：2.0
	—
	—
	—

	规定值或允许偏差
	黄色≥80，白色≥200
	设计文件：0，+0.5
	—
	—
	—


复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容
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	合同段
	检测桩号
	标线类型
	检测项目实测值

	
	
	
	逆反射亮度系数
（mcd•m-2•1x-1）
	标线厚度（mm）
	标线宽度（mm）
	标线纵向间距（mm）
	标线横向偏位（mm）

	
	
	
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	中心黄色虚线
	白色边缘实线
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	
	

	——
	K119+400～K119+500
	水溶型反光标线


	94.5 
	226.4 
	2.27 
	2.34 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	126.9 
	237.6 
	2.37 
	2.32 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	111.3 
	235.1 
	2.20 
	2.44 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	120.3 
	212.9 
	2.41 
	2.32 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	97.7 
	281.0 
	2.45 
	2.27 
	—
	—
	—
	—

	
	K120+150～K120+250
	水溶型反光标线
	97.1 
	278.1 
	2.38 
	2.19 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	75.6 
	269.2 
	1.75
	2.08 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	118.2 
	263.1 
	2.11 
	2.06 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	125.5 
	241.1 
	2.30 
	2.35 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	94.5 
	255.1 
	2.30 
	2.42 
	—
	—
	—
	—

	设计值
	—
	设计文件：2.0
	—
	—
	—

	规定值或允许偏差
	黄色≥80，白色≥200
	设计文件：0，+0.5
	—
	—
	—


复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容
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	合同段
	检测桩号
	标线类型
	检测项目实测值

	
	
	
	逆反射亮度系数
（mcd•m-2•1x-1）
	标线厚度（mm）
	标线宽度（mm）
	标线纵向间距（mm）
	标线横向偏位（mm）

	
	
	
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	中心黄色虚线
	白色边缘实线
	中心黄色虚线
	边缘白色实线
	
	

	——
	K121+100～K121+200
	水溶型反光标线
	129.8 
	223.1 
	2.04 
	2.11 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	101.1 
	268.3 
	2.05 
	2.02 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	123.5 
	266.8 
	2.35 
	2.10 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	129.2 
	282.9 
	2.43 
	2.00 
	—
	—
	—
	—

	
	
	
	96.3 
	283.1 
	2.19 
	2.04 
	—
	—
	—
	—

	设计值
	—
	设计文件：2.0
	—
	—
	—

	规定值或允许偏差
	黄色≥80，白色≥200
	设计文件：0，+0.5
	—
	—
	—


复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容
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附表11   波形梁钢护栏检测结果评定汇总表
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	合同段
	分部工程类别
	抽查项目
	设计值
	规定值或允许偏差
	检测数量（点）
	合格数量（点）
	合格率（%）

	——
	防护栏
	△波形梁板基底金属厚度
	4 （mm）
	+0.18，-0.05
	15
	15
	100

	
	
	△立柱基底金属壁厚
	4.5 （mm）
	+不限定，-0.25
	15
	15
	100

	
	
	镀锌层厚度
	≥84（μm）
	符合GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》标准
	60
	55
	91.7

	
	
	△横梁中心高度
	697（mm）
	±20
	15
	15
	100

	
	
	立柱埋置深度
	埋入式：1650（mm）
混凝土基础：400（mm）
	不小于设计要求
	15
	15
	100

	备注
	—
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	合同段
	检测桩号及部位
	护栏类型
	检测项目实测值

	
	
	
	波形梁板基底金属厚度（mm）
	立柱基底金属壁厚（mm）
	横梁中心高度（mm）
	立柱埋置深度（mm）
	镀锌层厚度（μm）

	——
	K117+424～K118+000
左侧
	三波形梁钢护栏
	4.004 
	4.520 
	682
	1652
	95.8 
	106.0 
	114.4 
	108.1 

	
	
	
	4.153 
	4.604 
	688
	1655
	100.9 
	117.1 
	115.3 
	98.9 

	
	
	
	4.108 
	4.654 
	698
	1668
	77.2
	110.7 
	118.7 
	104.8 

	
	
	
	4.060 
	4.582 
	710
	1650
	108.0 
	118.7 
	103.0 
	110.6 

	
	
	
	4.149 
	4.536 
	683
	1654
	98.0 
	108.9 
	97.7 
	105.8 

	
	K118+322～K118+510
左侧
	三波形梁钢护栏
	4.162 
	4.570 
	717
	1664
	97.5 
	97.0 
	68.2 
	93.5 

	
	
	
	4.142 
	4.537 
	706
	1661
	104.0 
	116.9 
	105.7 
	94.6 

	
	
	
	4.138 
	4.540 
	708
	1659
	110.1 
	115.1 
	108.6 
	98.2 

	
	
	
	4.128 
	4.661 
	683
	1660
	98.0 
	66.2
	115.8 
	94.5 

	
	
	
	4.146 
	4.578 
	712
	1668
	106.2 
	110.3 
	100.6 
	107.3 

	设计值
	4.0
	4.5
	697
	埋入式：1650（mm）
	符合GB/T 18228-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》相关标准

	规定值或允许偏差
	+0.18，-0.05
	+不限定，-0.25
	±20
	不小于设计要求
	≥84


复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容
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	合同段
	检测桩号及部位
	护栏类型
	检测项目实测值

	
	
	
	波形梁板基底金属厚度（mm）
	立柱基底金属壁厚（mm）
	横梁中心高度（mm）
	立柱埋置深度（mm）
	镀锌层厚度（μm）

	——
	K120+544～K120+678
右侧
	三波形梁钢护栏
	4.057 
	4.543 
	710
	411
	72.5 
	96.9 
	102.5 
	115.9 

	
	
	
	4.006 
	4.545 
	678
	405
	97.3 
	109.2 
	97.0 
	113.9 

	
	
	
	4.073 
	4.529 
	701
	402
	119.2 
	107.2 
	93.1 
	116.4 

	
	
	
	4.154 
	4.510 
	712
	408
	100.8 
	113.6 
	81.6 
	113.8 

	
	
	
	4.039 
	4.560 
	699
	405
	103.6 
	98.8 
	96.6 
	114.3 

	设计值
	4.0
	4.5
	697
	混凝土基础：400（mm）
	符合GB/T 18228-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》相关标准

	规定值或允许偏差
	+0.18，-0.05
	+不限定，-0.25
	±20
	不小于设计要求
	≥84


复核：黄俊鑫                                                               统计：张  容
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